- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Talcum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Talcum raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Talcum yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specification of Talcum raw material which is used for manufacture process in PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			:   -   Asbestine

- Magnesium Silicate Talc

- Talc powder

- Magnesium Silicate, Hydrous

Rumus molekul/Molecular formula	: -

Bobot molekul/Molecular weight		: -

Kode material/Material code		: 32000134

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters | Satuan Unit |  | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria |  | Referensi Reference |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk hablur sangat halus Crystal powder very fine |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
|  | Warna Color |  | Putih atau putih kelabu White to grayish-white |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
|  | Sifat lain Other characteristic |  | Berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran Shiny, easy to attach to the skin and free of granules |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
| 2 | Identifikasi Identification |  | Terbentuk endapan hablur putih magnesium amonium fosfat A white crystal precipitate of magnesium ammonium phosphate is formed |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
| 3 | Uji Batas Mikroba Microbial Limit Test |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total Aerobic Microbial Count | cfu/g | Tidak lebih dari 500 # Not more than 500 |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
| 4 | Keasaman-kebasaan dan zat yang larut Acidity-alkalinity and soluble substance | % | Netral dan tidak lebih dari 0,1 ### Neutral and not more than 0.1 |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
| 5 | Zat larut dalam asam An Acid soluble substance | % | Tidak lebih dari 2,0 Not more than 2.0 |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
| 6 | Susut Pemijaran Loss on Ignition | % | Tidak lebih dari 6,5 Not more than 6.5 |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
| 7 | Besi larut dalam air Iron dissolve in water |  | Tidak terjadi warna biru No blue color |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |
| 8 | Logam Berat # Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 40 Not more than 40 |  |  | FI VI (2020) hal. 1674 |  |  |