- Tujuan/Objective

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Talcum dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

To guarantee that the method for testing Talcum raw materials is followed appropriately and in accordance with applicable requirements.

- Ruang Lingkup/Scope

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran

PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran Laboratory

- Penanggung Jawab/Responsibility

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Talcum sesuai dengan instruksi kerja ini.

The Quality Control Analyst is in charge of inspecting Talcum raw materials in line with the job instructions.

- Referensi/Reference

Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020

- Alat dan Bahan/Equipments and Materials

  - Alat/Equipment :

| - 1 | Cawan porselen Crucible | 8. | pH meter pH meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Corong pisah Separator | 9. | #### Spatula Spatula |
| - 3 | Desikator Desiccator | 10. | Tabung Nessler Nessler tube |
| - 4 | Gelas kimia Beaker glass | 11. | Tangas air Water bath |
| - 5 | #### Kertas lakmus Litmus | 12. | Tanur Furnace |
| - 6 | Kertas saring Filter paper | 13. | Timbangan analitik Analytical balance |
| - 7 | #### Labu ukur Volumetric flask | 14. | Inductively coupled plasma Inductively coupled plasma |

  - Bahan/Materials :

| - 1 | Air murni Purifying water | 10. | Asam sulfat P; 2 N 2 N; concentrated sulfuric acid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amonium asetat P Acetic ammonium | 11. | Kalium ferosianida Potassium ferrocyanide |  |
| - 3 | Amonium hidroksida 6 N 6 N Ammonium hydroxide | 12. | Kalium karbonat anhidrat Potassium carbonate anhydrate |  |
| - 4 | Amonium klorida Ammonium chloride | 13. | Natrium fosfat dibasa Dibasic sodium phosphate |  |
| - 5 | Asam asetat 1 N 1 N acetic acid | 14. | Natrium karbonat anhidrat Sodium carbonate anhydrate |  |
| - 6 | Asam klorida 3 N; 6 N 3 N; 6 N hydrochloric acid | 15. | Multielemen standar ICP Multi-element standard for ICP |  |
|  | Asam nitrat P Nitric acid | 16. | Mercury standar for ICP Mercury standard for ICP |  |

- Parameter Pemeriksaan/Inspection parameters

  - Pemerian/Description

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan standar spesifikasi Talcum (S-QC-01-075/00)

Talcum specification standards are met a requirement (S-QC-01-075/00)

    - Cara Kerja/Procedure :

Amati secara visual (Organoleptik)

Visually observe (Organoleptic)

  - Identifikasi/Identification

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan standar spesifikasi Talcum (S-QC-01-075/00)

Talcum specification standards are met a requirement (S-QC-01-075/00)

    - Cara Kerja/Procedure :

- Campur 200 mg Natrium karbonat anhidrat dengan 2 g Kalium karbonat anhidrat P dan lebur dalam krus platina.

Mix 200 mg anhydrous sodium carbonate with 2 g anhydrous potassium carbonate and melt in a platinum crucible.

- Setelah melebur tambahkan 100 mg zat dan teruskan pemanasan sampai melebur sempurna.

After melting add 100 mg of substance and continue heating until completely melted.

- Dinginkan dan pindahkan campuran tersebut ke dalam gelas kimia atau cawan dengan pertolongan lebih kurang 50 ml Air murni panas.

Cool and transfer the mixture into a beaker or crucible with the help of approximately 50 ml of hot pure water.

- Tambahkan Asam klorida ke dalam larutan hingga tak terbentuk gas lagi, kemudian tambahkan lagi 10 ml Asam dan uapkan campuran di atas tangas uap sampai kering, dinginkan.

Add another 10 mL of hydrochloric acid to the solution until no more gas is generated, then evaporate the liquid on a steam bath until dry, then cool.

- Tambahkan 20 ml Air murni, didihkan dan saring sisa yang tidak larut adalah silika.

Add 20 mL of purified water, bring to a boil and filter out the remaining insoluble silica.

- Pada 5 ml filtrat tambahkan 2 g Amonium klorida dan 5 ml Amonium hidroksida 6 N.

To 5 mL of the filtrate add 2 g of ammonium chloride and 5 mL of 6 N ammonium hydroxide.

- Saring bila perlu, dan pada filtrat tambahkan Natrium fosfat dibasa, terbentuk endapan hablur putih Magnesium amonium fosfat.

Filter if necessary, and add to the filtrate with basic sodium phosphate, a white crystal precipitate of magnesium ammonium phosphate is formed.

  - Uji Batas Mikroba/Microbial Limit Test

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan standar spesifikasi Talcum (S-QC-01-075/00)

Talcum specification standards are met a requirement (S-QC-01-075/00)

    - Cara Kerja/Procedure :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Uji Identifikasi Patogen.

Follow the Microbial Limit Test and Identification Pathogen Test Working Instruction for Instruction.

  - Keasaman-kebasaan dan Zat yang larut/Acidity-Alkalinity and Soluble Substance

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan standar spesifikasi Talcum (S-QC-01-075/00)

Talcum specification standards are met a requirement (S-QC-01-075/00)

    - Cara Kerja/Procedure :

- Didihkan 10 g dengan 50 ml Air murni selama 30 menit.

Boil 10 g with 50 ml of purified water for 30 minutes.

- Tambahkan Air murni sewaktu - waktu untuk menjaga supaya volume tetap seperti semula dan saring, filtrat berekasi netral terhadap kertas lakmus.

Filter and add purified water as needed to maintain the volume; the filtrate responds neutrally to litmus paper.

- Uapkan setengah bagian filtrat hingga kering, keringkan pada suhu 105˚C selama 1 jam: sisa tidak lebih dari 5 mg.

Evaporate half the filtrate to dryness, dry at 105˚C for 1 hour: the residue is not more than 5 mg.

  - Zat Larut dalam Asam/Soluble in Acid

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan standar spesifikasi Talcum (S-QC-01-075/00)

Talcum specification standards are met a requirement (S-QC-01-075/00)

    - Cara Kerja/Procedure :

- Ekstraksi 1 g sampel dengan 20 ml Asam klorida 3 N pada suhu 50˚C selama 15 menit.

Extraction of 1 g of sample with 20 mL of 3 N hydrochloric acid at 50˚C for 15 minutes.

- Tambahkan Air murni untuk menjaga supaya volume tetap seperti semula, kocok dan saring.

Add purified water to keep the volume as before, shake and strain.

- Pada 10 ml filtrat tambahkan 1 ml Asam sulfat 2 N, uapkan hingga kering dan pijarkan hingga bobot tetap; bobot sisa tidak lebih dari 10 mg.

To 10 mL of the filtrate add 1 mL of 2 N sulfuric acid, evaporate to dryness and incandescent to constant weight; residual weight is not more than 10 mg.

  - Susut Pemijaran/Loss on ignition

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan standar spesifikasi Talcum (S-QC-01-075/00)

Talcum specification standards are met a requirement (S-QC-01-075/00)

    - Cara Kerja/Procedure :

- Tara cawan porselen dan tutup yang telah dipijarkan selama 1 jam pada suhu 1000oC ± 50oC (Wo).

Weigh the crucible and lid that has been incandescent for 1 hour at a temperature of 1000oC ± 50oC (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan porselen yang telah di tara (Wa).

Weigh carefully 1 g of the sample substance, put it in a crucible that has been weighed (Wa).

- Pijarkan cawan porselen yang berisi zat uji tanpa tutup dan tutup pada suhu 1000oC ± 25oC selama 1 jam.

Incandescent crucible containing the sample substance without a lid and closed at a temperature of 1000oC ± 25oC for 1 hour.

- Tutup cawan porselen dan biarkan menjadi dingin dalam desikator sampai suhu ruang dan timbang (Wb).

Close the crucible and allow it to cool in a desiccator to room temperature and weigh (Wb).

    - Perhitungan/Calculation :

SP=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan/Note :

SP	= Susut pemijaran (%)

Loss on ignition (%)

Wa	= Berat cawan porselen + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Weight of crucible + sample substance before ignition (grams)

Wb= Berat cawan porselen + zat uji setelah pemijaran (gram)

Weight of crucible + sample substance after ignition (grams)

Wo= Berat cawan porselen kosong (gram)

Weight of empty crucible (grams)

  - Besi Larut dalam Air/Iron dissolve in water

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan standar spesifikasi Talcum (S-QC-01-075/00)

Talcum specification standards are met a requirement (S-QC-01-075/00)

    - Cara Kerja/Procedure :

- Asamkan setengah bagian sisa filtrat yang diperoleh pada uji Keasaman-kebasaan dan zat yang larut dengan Asam klorida 0,1 N.

With 0.1 N hydrochloric acid, acidify the remaining half of the acidity-alkalinity and soluble substance test filtrate.

- Tambahkan 1 ml Kalium ferosianida: tidak terjadi warna biru.

Add 1 ml Potassium ferrocyanide: no blue color occurs.

  - Logam Berat/Heavy metal

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan standar spesifikasi Talcum (S-QC-01-075/00)

Talcum specification standards are met a requirement (S-QC-01-075/00)

    - Cara Kerja/Procedure :

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

Examination of Lead (Pb), Cadmium (Cd), and Arsenic (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%/Nitric Acid 2,5% solution

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

Fill a 1000 ml beaker halfway with 500 mL of fresh water.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

Slowly pour in 38.5 mL of Nitric Acid  and mix until smooth.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

To indicate the limit, add pure water and stir until the mixture is uniform.

- Larutan Baku Multi-element Induk/Multi-element standard solution

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

Pipette 2 mL ICP Multi-element Standard Solution IV, 100 ppm, placed in a 20 mL volumetric flask.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 2.5% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)/(Concentration of Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm/Multi-element standard solution 0,1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

Pipette 0.5 mL of Multi-element Standard Solution into a volumetric flask with a 50 mL capacity.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 2.5% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)/(Concentration of Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm/Multi-element standard solution 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

Pipette 1.5 mL of Multi-element Standard Solution into a volumetric flask with a 50 mL capacity.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 2.5% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)/(Concentration of Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm/Multi-element standard solution 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

Pipette 2.5 mL of Multi-element Standard Solution into a volumetric flask with a 50 mL capacity.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 2.5% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)/(Concentration of Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji/Sample solution

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

Weigh 2 g of the test substance, put it in a 20 mL volumetric flask.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

Add 2.5% nitric acid solution, sonicate until dissolved.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 2.5% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

Precipitate until the filtrate and precipitate are separated.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter the filtrate using a 0.2 m syringe filter.

- Pemeriksaan Raksa/Examination of Mercury

- Larutan Asam Nitrat 13%/Nitric Acid 13% solution

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

Fill a 1000 mL beaker halfway with 500 mL of fresh water.

  - Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

Slowly pour in 200 mL of Nitric Acid and mix until smooth.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

To indicate the limit, add pure water and stir until the mixture is uniform.

- Larutan Baku Raksa Induk/Mercury standard solution

  - Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

Pipette 10 mL of Hg Standard For ICP 1000 ppm into a volumetric flask with a 100 mL capacity.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 2.5% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)/(Concentration of Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm/Mercury standard solution 1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Raksa Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

Pipette 0.5 mL of Mercury Standard Solution into a volumetric flask with a 50 mL capacity.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 13% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)/(Concentration of Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm/Mercury standard solution 2 ppm

  - Pipet 1 ml Larutan Baku Raksa Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

Pipette 1 mL of Mercury Standard Solution into a volumetric flask with a 50 mL capacity.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 13% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)/(Concentration of Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm/Mercury standard solution 3 ppm

  - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Raksa Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

Pipette 1.5 mL of Mercury Standard Solution into a volumetric flask with a 50 mL capacity.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 13% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)/(Concentration of Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm/Mercury standard solution 4 ppm

  - Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

Pipette 2 mL of Mercury Standard Solution into a volumetric flask with a 50 mL capacity.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 13% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)/(Concentration of Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm/Mercury standard solution 5 ppm

  - Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

Pipette 1 mL of Mercury Standard Solution into a volumetric flask with a 50 mL capacity.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 13% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter using a 0.2 m syringe filter.

(Konsentrasi Hg: 5 ppm)/(Concentration of Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji/Sample solution

  - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

Weigh 2 g of the test substance, put it in a 20 mL volumetric flask.

  - Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

Solve with 2.5% nitric acid solution, sonicate until dissolved.

  - Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

To indicate the limit, add 13% Nitric Acid solution and mix until homogenous.

  - Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

Precipitate until the filtrate and precipitate are separated.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

Filter the filtrate using a 0.2 m syringe filter.

      - Pengukuran/Measurement

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Inductively Coupled Plasma.

Follow the Inductively Coupled Plasma Equipment Work Instructions for inspecting.

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lampiran ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah RevisiProsedur/ Revision History

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-167/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Review Dokumen/Document Review

| Review Ke | Tanggal | Hasil Review | Reviewer | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar DistribusiDokumen/ Distribution List of Document

Asli : SQC

Controlled Copy:

AMQA

AMQC

SQTS

SCRP