- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Povidone K 30 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Povidone K 30 raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Povidone K 30 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

Explain the raw material Povidone K 30 specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms | : | - Kollidon K 30 | - Polyvinylpyrrolidone |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - PVP K30 | - 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone Polymer |
|  |  | - Copovidone |  |
| Rumus molekul/Molecular formula | : | (C6H9NO)n |  |
| Bobot molekul/Molecular weight | : | 2.500 - 2.500.000 g/mol |  |
| Kode Material/Material code | : | 32000198 |  |

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection Parameters | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian (R) Description (R) |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk Powder | USP 2022 |
|  | Warna Color |  | Putih hingga putih krem White to creamy white | USP 2022 |
|  | Sifat Bahan Other Characteristic |  | Higroskopis Hygroscopic | USP 2022 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Mudah larut Freely soluble | USP 2022 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Mudah larut Freely soluble | USP 2022 |
|  | Dalam Metanol In Methanol |  | Mudah larut Freely soluble | USP 2022 |
|  | Dalam Aseton In Acetone |  | Sedikit larut Slightly soluble | USP 2022 |
|  | Dalam Eter In Ether |  | Praktis tidak larut Practically insoluble | USP 2022 |
| 3 | Identifikasi (R) Identification (R) |  |  |  |
|  | Serapan Infra Merah Infrared Absorption |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. The infrared absorption spectrum of the test substance shows a maximum only at the same wavelength as the standard substance. | USP 2022 |
|  | Identifikasi B (Reaksi Pengendapan) Identification B (Precipitation Reaction ) |  | Terbentuk endapan jingga - kuning An orange - yellow precipitate is formed | USP 2022 |
|  | Identifikasi C (Reaksi Pengendapan) Identification C (Precipitation Reaction ) |  | Terbentuk endapan biru pucat A pale blue precipitate is formed | USP 2022 |
|  | Identifikasi D (Reaksi Warna) Identification D (Color Reaction) |  | Menghasilkan warna merah tua A deep red color is produced | USP 2022 |
|  | Identifikasi E Identification E |  | Bahan larut The Substance dissolves | USP 2022 |
| 4 | Kadar Nitrogen Nitrogen assay | % | 11,5 - 12,8 terhadap berat anhidrat 11.5 - 12.8 on the anhydrous basis | USP 2022 |
| 5 | Batas Aldehida Limit of Aldehydes | % | Tidak lebih dari 0,05 Not more than 0.05 | USP 2022 |
| 6 | Peroksida Peroxide |  | Tidak lebih dari 0,35; setara dengan tidak lebih dari 400 bpj sebagai H2O2 Not more than 0.05; corresponding to not more than 400 ppm as H2O2 | USP 2022 |
| 7 | Vinylpirolidinon Vinylpyrrolidinone | % | Tidak lebih dari 0,001 Not more than 0.001 | USP 2022 |
| 8 | 2-pirolidon 2-pyrrolidone | % | Tidak lebih dari 3,0 Not more than 3.0 | USP 2022 |
| 9 | Asam Format Formic acid | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | USP 2022 |
| 10 | Batas Hidrazin Limit of Hydrazine |  | Salicylaldazine muncul sebagai bercak fluoresen dengan nilai Rf 0,3; dan fluoresensi bercak salicylaldazine dari sampel tidak lebih jelas dari yang dihasilkan oleh bercak standar Salicylaldazine appears as a fluorescent spot having Rf value of 0.3; and the fluorescence of any salicylaldazine spot from the sample is not more intense than that produced by the spot from the standard | USP 2022 |
| 11 | pH (R) |  | 3,0 - 5,0 | USP 2022 |
| 12 | Kadar air (R) Water Determination (R) | % | Tidak lebih dari 5,0 Not more than 5.0 | USP 2022 |
| 13 | Sisa Pemijaran Residue On Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | USP 2022 |
| 14 | Nilai K (R) K Value (R) |  | 27,00 - 32,40 | USP 2022 |
| 15 | Timbal Lead | ppm | Tidak lebih dari 10,0 Not more than 10.0 | USP 2022, PT. Kimia Farma |

Keterangan/Note: (R) = Pemeriksaan Recheck/Recheck Inspection

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-110 | 00 | 15 FEB 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-110 | 01 | 23 JUN 2020 | - | - |
| S-QC-01-110 | 02 | 02 FEB 2022 | - | - |
| S-QC-01-110 | 03 | 16 DEC 2022 | Perubahan spesifikasi bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |
| S-QC-01-110 | 04 |  | Penambahan spesifikasi Identifikasi Reaksi Pengendapan B; Kadar Nitrogen; Batas Aldehid; Peroksida; Vinilpirolidinon; 2-pirolidon; Asam Format; Batas Hidrazin Addition of specification for Identification of Precipitation Reaction B; Nitrogen Content; Aldehyde Limit; Peroxide; vinylpyrrolidinone; 2-pyrrolidone; Formic Acid; Hydrazine limit | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |