- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Microcyrstalline Cellulose PH 101 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Microcyrstalline Cellulose PH 101 raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Microcyrstalline Cellulose PH 101 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran.

Explain the raw material Microcrystalline Cellulose PH 101 spesifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			: Avicel pH 101

Rumus molekul/Molecular formula	: (C6H10O5)n ; n = 220

Bobot molekul/Molecular weight		: 36.000 gram/mol

Kode material/Material code		: 32000179; 32000324

| No |  | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters |  | Satuan Unit |  | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria |  | Referensi Reference |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian (R) Description (R) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  |  |  | Serbuk halus Fine Powder |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Warna Color |  |  |  | Putih atau hampir putih White or almost white |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Sifat lain Other characteristic |  |  |  | Partikel bebas mengalir dan tidak berserat Free flowing and non-fibrous particles |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Benda Asing Extraneous object |  | mm |  | Ukuran benda asing tidak lebih dari 0,7 The size of the Extraneous object is not more than 0.7 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  |  |  | Tidak larut Insoluble |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Dalam pelarut organik In organic solvent |  |  |  | Tidak larut Insoluble |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Dalam Larutan NaOH (1 dalam 20) In NaOH Solution (1 in 20) |  |  |  | Praktis tidak larut Practically insoluble |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Dalam Asam Encer In Diluted Acids |  |  |  | Tidak larut Insoluble |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 3 | Identifikasi (R) Identification (R) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serapan Inframerah Infrared Absorption |  |  |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. The infrared absorption spectrum of the sample substance shows a maximum only at the same wavelength as that of the standard substance. |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | - Reaksi Kimia Chemical Reaction |  |  |  | Zat berubah warna menjadi ungu-biru The substance takes on a violet-blue color |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | - Derajat Polimerisasi Degree of Polymerization |  |  |  | Tidak lebih dari 350 Not more than 350 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 4 | Sisa pemijaran Residue on Ignition |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 5 | Konduktivitas Conductivity |  | µS/cm |  | Tidak lebih dari 75 Not more than 75 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 6 | pH |  |  |  | 5,0 – 7,5 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 7 | Susut Pengeringan (R) Loss on Drying (R) |  | % |  | Tidak lebih dari 7,0 Not more than 7.0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 8 | Bulk Density |  | g/ml |  | 0,26 - 0,50 |  | USP 46 NF 41 (2023) & PT. Kimia Farma |  |
| 9 | Distribusi Ukuran Partikel Particle Size Distribution |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tertahan Mesh No. 60 Detained Mesh No. 60 |  | % |  | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 |  | USP 46 NF 41 (2023) & PT. Kimia Farma |  |
|  | Tertahan Mesh No. 200 Detained Mesh No. 200 |  | % |  | Tidak lebih dari 30,0 Not more than 30.0 |  | USP 46 NF 41 (2023) & PT. Kimia Farma |  |
| 10 | Zat Yang Larut Dalam Air Water-Soluble Substances |  | % |  | Tidak lebih dari 0,25 (12,5 mg) Not more than 0.25 (12,5 mg) |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 11 | Zat Yang Larut Dalam Eter Ether-Soluble Substances |  | % |  | Tidak lebih dari 0,05 (5,0 mg) Not more than 0.05 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 12 | Uji Batas dan Identifikasi Mikroba (R) Microbial Limit Test and Identification Test (R) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total plate count |  | cfu/g |  | Tidak lebih dari 2000 Not more than 2000 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Angka Kapang dan Khamir Yeast and molds count |  | cfu/g |  | Tidak lebih dari 200 Not more than 200 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Staphylococcus aureus |  |  |  | Negatif Negative |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | Negatif Negative |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Escherichia coli |  |  |  | Negatif Negative |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Salmonella sp. |  |  |  | Negatif Negative |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |

Keterangan/Note :

(R)   =  Pemeriksaan Recheck/Recheck Inspection

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-102 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-102 | 01 | 13 JUL 2022 | - Kompendia mengikuti USP 42 Compendia follows USP 42 - Penghilangan penjelasan mengenai pengemasan dan penyimpanan bahan Omission ofexplanations regarding packaging and storage of materials - Penambahan spesifikasi parameter Added parameter specifications Konduktivitas - Terdapat penjelasan mengenai kriteria penerimaan Identifikasi There is an explanation of the acceptance criteria Identification - Penghilangan bagan struktur kimia bahan Removal of the chemical structure chart of the material - Penghilangan origin bahan Elimination of the origin of the material - Penambahan kode material bahan Added material code | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru Document review following the latest kompendia and rules |
| S-QC-01-102 | 02 | 01 SEP 2022 | - Perubahan referensi semua parameter penerimaan Change the reference of all reception parameters - Perubahan warna pemerian Change color description - Penambahan parameter penerimaan kelarutan Added solubility acceptance parameter - Perubahan identifikasi Identification change - Perubahan kriteria yang di terima pada bulk density Changes to accepted criteria on bulk density - Perubahan kriteria yang di terima pada ALT dan AKK Changes in criteria accepted in ALT and AKK | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44, NF 39, 2021) Document review following the latest references (USP 44, NF 39, 2021) |
| S-QC-01-102 | 03 | 17 MAR 2023 | Penambahan parameter derajat Derajat Polimerisasi dan Zat Yang Larut Dalam Eter Add Degree of Polymerization and Ether-Soluble Substances parameter | Review dokumen Document review |
| S-QC-01-102 | 04 |  | Penambahan pemerian benda asing Add Extraneous object Description | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |