- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Povidone K 30 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Povidone K 30 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| - 1 | Timbangan Analitik | 16. | pH Meter |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spekrofotometer IR | 17. | Viskometer Bola Jatuh |
|  | Cawan Pijar | 18. | Lumpang dan Alu |
|  | Desikator | 19. | Tabung Reaksi |
|  | Gelas Kimia | 20. | Furnace |
|  | Gelas Ukur | 21. | #### Ultrasonic Bath |
|  | #### Pipet Tetes | 22. | Labu Ukur |
|  | Buret | 23. | Penjepit Cawan |
|  | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 24. | Pipet Ukur |
|  | Karl Fischer | 25. | Stopwatch |
|  | Vortex | 26. | Syringe Filter 0,2 μm |
|  | Kjedahl tester | 27. | Tabung reaksi |
|  | Spektrofotometer UV-Vis | 28. | HPLC |
|  | Kolom L1; 4,6 mm x 15 cm; 5 µm | 29. | Resin penukar ion |
|  | Kolom L17; 7,9 mm x 30 cm; 10 µm | 30. | Membrane filter 0,2 µm |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 20. | Kalium Bromida P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Baku Kerja Povidone K 30 | 21. | Kalium Dikromat 5% |
| 3. | Asam Hidroklorida P; 1 N | 22. | Iodine 0,1 N |
| 4. | Etanol P | 23. | Asam Sulfat P |
| 5. | Asam Nitrat P | 24. | Kloroform P |
| 6. | Aseton | 25. | Metanol P |
| 7. | Eter | 26. | Natrium Tartrat Dihidrat |
| 8. | ICP Multi-element Standard Solution IV | 27. | Kobalt Nitrat |
| 9. | Amonium Tiosianat | 28. | Asam Klorida 3 N |
| 10. | Tablet Kjedahl | 29. | Asam Borat (1 dalam 25) |
| 11. | Titanium Klorida | 30. | Bromcressol Green |
| 12. | Natrium Hidroksida (2 dalam 5); 0,1 N | 31. | Kalium Pyrofosfat |
| 13. | Metil Merah | 32. | Nicotinamide Adenine Dinucleotide |
| 14. | Lyphilized Aldehide Dehydrogenase | 33. | Acetonitrile |
| 15. | Acetaldehyde Ammonia Trimer Trihydrate | 34. | Vinyl Acetate |
| 16. | Vinylpyrrolidinone | 35. | Toluen |
| 17. | Salicylaldazine | 36. | 2-pyrrolidinone |
| 18. | Metanol | 37. | Asam Format |
| 19. | Asam Perklorat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam gelas kimia 50 ml.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Metanol dalam gelas kimia 50 ml.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

  - Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

  - Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Povidone K 30 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Reaksi Pengendapan)

- Timbang 200 mg zat uji masukan kedalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 20 ml Asam Klorida 1 N dan 5 ml Kalium Dikromat 5%.

- Amati endapan yang terbentuk.

- Identifikasi C (Reaksi Pengendapan)

- Timbang 75 mg Kobalt nitrat dan 300 mg Amonium tiosianat, ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 2 ml Air murni, aduk hingga larut (larutan A).

- Timbang 100 mg zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 5 ml Air murni, aduk hingga larut. Kemudian campur dengan larutan A.

- Buat suasana menjadi asam dengan menambahkan Asam hidroklorida 3 N.

- Amati pemerian larutan.

- Identifikasi D (Reaksi Warna)

- Timbang 25 mg zat uji masukkan kedalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Iodine 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Identifikasi E

- Lakukan pemeriksaan seperti yang tertera pada cara kerja kelarutan dalam air.

  - Kadar Nitrogen

    - Syarat:

Sesai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110)

    - Cara Kerja:

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Kjedahl.

- Tambahkan 5 g Tablet Kjedahl.

- Tambahkan 25 ml Asam Sulfat P melalui dinding labu.

- Lakukan destruksi selama 1,5 jam dengan suhu ± 400°C.

- Dinginkan, kemudian tambahkan Natrium Hidroksida 40% perlahan sampai berwarna cokelat.

- Tambahkan 30 ml Asam Borat 4%.

- Lakukan destilasi dan tampung destilat dalam 20 ml Asam Hidroklorida 0,1 N.

- Tambahkan 3 tetes indikator Metil Merah – Metil Biru (1:1).

- Titrasi destilat dengan Natrium Hidroksida 0,1 N dari larutan berwarna biru hingga berwarna hijau.

- Lakukan penetapan blanko.

Tiap ml Natrium Hidroksida 0,1 N setara dengan 14,01 mg Nitrogen.

    - Perhitungan :

%N=Vb-Vu×N×14,01Wu×100%(100%-KA)×100%

Keterangan :

| %N | = | Kadar Nitrogen yang diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N LV yang digunakan untuk Larutan blanko (ml) |
| Vu | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N LV yang digunakan untuk Larutan uji (ml) |
| N | = | Konsentrasi Natrium Hidroksida LV yang digunakan (N) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar air (%) |

  - Batas Aldehida (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

        - Larutan A

- Timbang 8,3 g Kalium Pirofosfat ke dalam labu ukur 500 ml.

- Larutkan dengan 400 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Atur pH menjadi 9,0 dengan penambahan Asam klorida 1 N, jika diperlukan.

- Tambahkan kembali Air murni sampai dengan tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,017 mg/ml)

        - Larutan B

- Timbang Lyophilized aldehyde dehydrogenase setara dengan 70 unit ke dalam gelas vial.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni.

(Larutan ini stabil selama 8 jam dalam suhu 4°C)

        - Larutan C

- Timbang 40 mg Nicotinamide adenine dinucleotide ke dalam gelas vial.

- Larutkan dengan 10 ml Larutan A, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi : 4 mg/ml; Larutan ini stabil selama 4 minggu dalam suhu 4°C)

        - Larutan Standar

- Timbang 0,14 g Acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan hingga tanda batas menggunakan Air murni, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,007 mg/ml)

        - Larutan Uji

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Larutan A, masukkan penyumbat ke dalam labu ukur.

- Panaskan dengan suhu 60°C selama 1 jam, kemudian dinginkan sampai suhu kamar.

- Tambahkan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

        - Pengukuran

- Pipet 0,5 ml masing-masing Larutan standar, Larutan uji, dan Air murni (untuk blanko) ke dalam kuvet terpisah.

- Tambahkan 2,5 ml Larutan A dan 0,2 ml Larutan C ke dalam masing-masing kuvet.

- Tutup kuvet untuk menghindari kontak oksigen, kocok, dan diamkan selama 2-3 menit dalam suhu 22 ± 2°C.

- Tentukan masing-masing larutan dengan Air murni sebagai acuan, menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dalam panjang gelombang 340 nm.

- Tambahkan 0,05 ml Larutan B ke dalam masing-masing kuvet.

- Tutup kuvet untuk menghindari kontak oksigen, kocok, dan diamkan selama 5 menit dalam suhu 22 ± 2°C.

- Tentukan masing-masing larutan dengan Air murni sebagai acuan, menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dalam panjang gelombang 340 nm.

    - Perhitungan

BA=100×CsCu×Au2-Au1-(As2-As1)As2-As1-(Ab2-Ab1)

Keterangan :

| BA | = Batas Aldehid (%) |
| --- | --- |
| Cs | = Konsentrasi Acetaldehyde dalam Larutan standar yang diperhitungkan terhadap berat Acetaldehyde ammonia trimer trihydrate dengan factor 0,72 (mg/ml) Berat molekul Acetaldehyde 44,05 g/ml dan berat molekul Acetaldehyde ammonia trimer trihydrate 183,26 g/mol [(44,05 x 3)/183,26=0,72] |
| Cu | = Konsentrasi Larutan uji yang diperhitungkan terhadap berat kering (mg/ml) |
| Au 1 | = Absorban Larutan uji sebelum penambahan Larutan B |
| Au 2 | = Absorban Larutan uji setelah penambahan Larutan B |
| As 1 | = Absorban Larutan standar sebelum penambahan Larutan B |
| As 2 | = Absorban Larutan standar setelah penambahan Larutan B |
| Ab 1 | = Absorban Larutan blanko sebelum penambahan Larutan B |
| Ab 2 | = Absorban Larutan blanko setelah penambahan Larutan B |

  - Peroksida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

              - Larutan Titanium Triklorida – Asam Sulfat

- Timbang 15 g Titanium Triklorida, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dan encerkan dalam Asam Hidroklorida 10%.

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 13 ml Asam Sulfat P secara perlahan , aduk perlahan.

- Tambahkan Asam Peroksida 30% sampai larutan menimbulkan warna kuningan.

- Panaskan sampai asap putih keluar, dinginkan, dan encerkan dengan Air murni.

- Ulangi penguapan dan penambahan air sampai diperoleh larutan tidak berwarna.

- Encerkan dengan Air murni hingga 100 ml.

              - Larutan Uji

- Timbang 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni, ultrasonik hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 25 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml Titanium Triklorida – Asam Sulfat, diamkan selama 30 menit.

              - Larutan Blanko

- Pipet 25 ml Larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml Asam sulfat 13%, kocok, diamkan selama 30 menit.

              - Pengukuran

Ukur absorbansi larutan terhadap blanko menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dalam panjang gelombang 405 nm.

  - Vinylpyrolidinon (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

              - Fase Gerak

- Buat campuran Air murni : Acetonitril (90:10) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Degas selama ± 10 menit.

  - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 10 mg Vinylpyrrolidinone dan 500 mg Vinyl acetate ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Metanol, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi : 0,001 mg/ml)

  - Larutan Stok Baku

- Timbang 2,5 mg Vinylpyrrolidinone, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone : 5 μg/ml)

  - Larutan Baku

- Pipet  5 ml Larutan stok baku; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone : 0,25 μg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone : 0,25 μg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L1; 4,6 mm x 15 cm x 5 μm

Panjang gelombang detektor 	: UV 235 nm

Laju Alir                               	: 1,0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 20 μl

Fase Gerak	: Air murni : Acetonitrile (90:10)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi | R ≤ 1,0% antara Vinylpyrrolidinone dan Vinyl acetate |

- Perhitungan

C=LuLs×CsCu×100(100-KA)×100%

Keterangan:

C	= Kadar Vinylpyrrolidinone yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Vinylpyrrolidinone larutan uji

Ls	= Luas area Vinylpyrrolidinone larutan baku

Cs	= Konsentrasi Vinylpyrrolidinone dalam larutan baku (mg/ml)

Cu	= Konsentrasi Povidone dalam larutan baku (mg/ml)

KA	= Kadar air (%)

  - 2-Pirolidon

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

              - Fase Gerak

- Buat campuran Air murni : Metanol (19:1) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Degas selama ± 10 menit.

        - Larutan Baku

- Timbang 3 mg 2-pyrrolidinone ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi 2-pyrrolidinone : 30 μg/ml)

        - Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi 2-pyrrolidinone : 5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L1; 4,6 mm x 15 cm x 5 μm

Suhu kolom                            	: 40°C

Panjang gelombang detektor 	: UV 205 nm

Laju Alir                               	: 0,8 ml/menit

Volume injeksi                        	: 50 μl

Fase Gerak	: Air murni : Metanol (19:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 1,5 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 5000 |

- Perhitungan

C=LuLs×CsCu×100%

Keterangan:

C	= Kadar 2-pyrrolidinone yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area 2-pyrrolidinone larutan uji

Ls	= Luas area 2-pyrrolidinone larutan baku

Cs	= Konsentrasi 2-pyrrolidinone dalam larutan baku (mg/ml)

Cu	= Konsentrasi Povidone dalam larutan baku (mg/ml)

  - Asam Format (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

              - Fase Gerak

- Buat Asam perklorat (1 dalam 700) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Degas selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang 2 mg Asam format ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan dengan Air murni, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Asam format : 10 μg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Masukkan resin penukar ion asam kuat (gunakan bentuk Hidrogen dari resin penukar ion) yang sudah terendam Air murni ke dalam kolom dengan ukuran diameter dalam 8 mm dan panjang 20 mm. Biarkan resin penukar ion asam kuat terendam dalam Air murni.

- Tuangkan 5 ml Air murni dan tetapkan laju alir dari tetesan ± 1,0 ml/menit.

- Ketika ketinggian air mendekati puncak resin penukar ion asam kuat, masukkan 100 ml Larutan uji ke dalam kolom.

- Buang 2 ml eluat pertama, kemudian tamping 1,5 ml eluat.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi 2-pyrrolidinone : 5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L17; 7,9 mm x 30 cm x 10 μm

Suhu kolom                            	: 35°C

Panjang gelombang detektor 	: UV 205 nm

Laju Alir                               	: 1,0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 50 μl

Fase Gerak	: Asam Perklorat (1 dalam 700)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3. | Tailing Factor | Antara 0,5 – 1,5 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1000 |

- Perhitungan
C=LuLs×CsCu×100(100-KA)×100%

Keterangan:

C	= Kadar Asam Format yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Asam Format larutan uji

Ls	= Luas area Asam Format larutan baku

Cs	= Konsentrasi Asam Format dalam larutan baku (mg/ml)

Cu	= Konsentrasi Povidone dalam larutan baku (mg/ml)

KA	= Kadar air (%)

  - Batas Hidrazin

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

              - Pembuatan Larutan Standar

- Timbang 9 mg Salicaldehyde, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Toluen hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan Toluen hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,009 mg/ml)

              - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 2,5 g zat uji, ke dalam tabung centrifuge 50 ml.

- Tambahkan 25 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0,5 ml Larutan Silicaldehyde dalam Metanol (1 dalam 20), aduk dan panaskan dalam water bath dengan suhu 60°C selama 15 menit.

- Dinginkan, kemudian tambahkan 2 ml Toluen.

- Kocok menggunakan vortex selama 2 menit, dan sentrifugasi.

- Gunakan larutan lapisan jernih Toluen (bagian atas).

- Pembuatan Cairan Pengembang

Buat campuran Metanol dan Air murni (2:1), kocok hingga homogen.

- Metode Penetapan

- Cairan pengembang   : Metanol : Air murni (2:1)

- Plat			:  TLC Silika Gel 60 F254 Plate

- Volume penotolan	: 10 μl

- Jarak Elusi		: 15 cm

- Jarak antar noda 	: 2 cm

- Detektor		: Lampu UV 366 nm

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji diatas plat.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Amati letak, warna, ukuran noda dan nilai Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer Camag.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar selama 30 menit pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 1-2 g zat uji ke dalam cawan pijar kosong tadi (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga asap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahkan lagi sisa dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo 	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - pH (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga 20 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kadar Air (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Harga K (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni.

- Sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, biarkan selama 1 jam.

- Lakukan pemeriksaan sesuai instruksi kerja pemakaian Alat Viskometer Bola Jatuh.

- Lakukan penetapan blangko menggunakan Air Murni.

    - Perhitungan:

R= tujitair

K= [(300 × W × logR)+(W+1,5 × W × log R)2 + (1,5 × W ×logR) -W]0,15 × W+(0,003 ×W2)

Keterangan:

K		= Harga K

W	= Berat zat uji dihitung terhadap zat kering dalam tiap 100 ml larutan (gram)

R		= Viskositas relatif dari zat uji terhadap Air Murni

tuji		= Waktu alir untuk larutan uji melewati tanda batas atas sampai tanda batas

bawah Alat Viskometer Bola Jatuh.

tair 		= Waktu alir untuk Air Murni melewati dari tanda batas atas sampai tanda batas

bawah Alat Viskometer Bola Jatuh.

  - Timbal

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

  - Pembuatan Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 35,71 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml Air murni.

- Encerkan dengan Air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 1 ml larutan Standar Multi-elements 1000 ppm, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk Standar 10 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,5 | 100 |
| 0,150 | 1,5 | 100 |
| 0,250 | 2,5 | 100 |
| 0,500 | 5,0 | 100 |
| 1,000 | 10,0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan Asam Nitrat P 10 ml, dan 20 ml Air murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga sampel larut, aduk sesekali.

- Selama proses pemanasan kocok sesekali, untuk menghindari bumping (letupan).

- Tambahkan Air murni selama proses destruksi sedikit demi sedikit jika diperlukan.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,45 µm, tampung filtrat.

- Kesesuaian Sistem

- Read time			: 8 s

- Rinse time			: 45 s

- RF Power				: 1.2 kW

- Stabilization time			: 15 s

- Viewing mode			: Axial

- Nebulizer flow			: 0.7 L/min

- Plasma				: 12 L/min

- Aux Flow				: 1 L/min

- Panjang Gelombang Timbal 	: 220.353 nm

- Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

    - Perhitungan :

Cu= (Intesitas-Intercept)Slope×VolMassa×fp

Keterangan :

Cu		= Kadar logam timbal yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas	= Intesitas larutan uji

Intercept	= Intercept dari deret standar

Slope	= Slope dari deret standar

Vol		= Volume awal (100 ml)

Massa	= Massa sampel uji (gram)

Fp 		= Faktor pengenceran (1)

  - Uji Batas Mikroba (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone K 30 (S-QC-01-110).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Uji Identifikasi Bakteri Patogen.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-093 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-093 | 01 | 02 DEC 2022 | Perubahan Templete; Poin3; Poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-093 | 02 | 16 Dec 2022 | Perubahan referensi, alat & bahan, kelarutan, pH, identifikasi, rumus sisa pemijaran, rumus harga k, penambahan pengujian timbal | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-093 | 03 | 27 APR 2023 | Penambahan alat dan bahan; Penambahan parameter Identifikasi Reaksi Pengendapan B; Kadar Nitrogen; Batas Aldehid; Peroksida; Vinilpirolidinon; 2-pirolidon; Asam Format; Batas Hidrazin | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-093 | 04 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada IK dan Spesifikasi, Referensi menjadi USP 44 NF 39 (2022) | Review dokumen kebutuhan NIE : penambahan parameter mikrobiologi |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB