- Tujuan/Objective

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku tambahan Microcrystalline Cellulose PH 101 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

To guarantee that the method for inspecting Microcrystalline Cellulose pH 101 raw materials is followed appropriately and in accordance with applicable specifications.

- Ruang Lingkup/Scope

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

PT Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran Laboratory

- Penanggungjawab/Responsibility

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Microcrystalline Cellulose pH 101 sesuai dengan instruksi kerja ini.

The Quality Control Analyst is in charge of inspecting Microcrystalline Cellulose pH 101 raw materials in line with the job instructions.

- Definisi/Definition

-

- Referensi/Reference

USP 46 NF 41 (2023);

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan/Equipments and Materials

  - Alat/Equipments

| 1. | Timbangan Analitik/Analytical Balance | 17. | pH Meter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia/Beaker Glass | 18. | Desikator/Desiccator |
| 3. | Spektrofotometer IR/Spektrophotometer IR | 19. | Cawan Pijar/Crucible |
| 4. | Oven | 20. | Furnace |
| 5. | Erlenmeyer Berasah/Conical Flask | 21. | Cawan Penguapan/Evaporating Dish |
| 6. | Pipet Tetes/Drop Pipette | 22. | Botol Timbang/Weighing Bottle |
| 7. | Gelas Ukur Measuring Cylinder | 23. | Kertas Saring Whatman No. 42 Whatman Filter Paper No. 42 |
| 8. | Bulk Density/Bulk Density Tester | 24. | Kaca Arloji/Watch Glass |
| 9. | Sieve Shaker | 25. | Conductivity Meter |
| 10. | Centrifuge | 26. | Hot Plate |
| 11. | Magnetic Stirrer | 27. | Shaker |
| 12. | Lumpang dan Alu/Mortar and Pestle | 28. | Penjepit Cawan/Crucible Tong |
| 13. | Mesh No. 60 | 29. | Waterbath |
| 14. | Mesh No. 200 | 30. | Erlenmeyer/Conical Flask |
| 15. | Mikroskop/Microscope | 31. | Termometer/Thermometer |
| 16. | Cannon-Fenske 100 dan 150/100 and 150 Cannon-Fenske | 32 | Kromatografi Kolom/Chromatographic Kolom |

  - Bahan/Materials

| 1. | Air Murni/Purified Water | 8. | Iodin/Iodine |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Baku Kerja Microcrystalline Cellulose pH 101 Microcrystalline Cellulose pH 101 working standard | 9. | Zink Klorida/Zinc Chloride |
| 3. | Asam Klorida 1 N/1 N Hydrochloric Acid | 10. | Asam Sulfat P/Sulfuric Acid |
| 4. | Kalium Iodida/Potassium Iodide | 11. | Etanol/Ethanol |
| 5. | Larutan Natrium Hidroksida (1 dalam 20) Sodium Hydroxide Solution (1 in 20) | 12. | Kalium Bromida P Kering Dried Potassium Bromide |
| 6. | Cuprietilendiamin Hidroksida/ Cupriethylenediamine Hydroxide | 13. | Gas Nitrogen/Nitrogen Gas |
| 7. | Eter Bebas Peroksida/ Peroxide-free Ether | 14. | Silika/Silica |

- Instruksi Kerja/Work Instruction

  - Pemerian (R)/Description (R)

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

      - Organoleptis/ Organoleptic

Amati secara visual (Organoleptis).

Visually observe (Organoleptic).

      - Benda Asing/extraneous object

- Cari benda asing yang terdapat dalam zat uji dan kumpulkan.

Look for extraneous object in the sample and collect them.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemeriksaan alat Mikroskop.

Follow the Microscope Equipment Work Instructions when performing inspections.

  - Kelarutan/Solubility

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Kelarutan dalam Air/Solubility in water

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni.

Dissolve 10 mg of sample with 100 mL of purified water.

- Amati pemerian larutan.

Observe the description of the solution.

- Kelarutan dalam Larutan NaOH (1 dalam 20)/ Solubility in NaOH Solution (1 in 20)

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml NaOH (1 dalam 20).

Dissolve 10 mg of sample with 100 mL of NaOH Solution (1 in 20).

- Amati pemerian larutan.

Observe the description of the solution.

- Kelarutan dalam Pelarut Organik/Solubility in organic solvent

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol P.

Dissolve 10 mg of sample with 100 mL of ethanol.

- Amati pemerian larutan.

Observe the description of the solution.

- Kelarutan dalam Asam Encer/Solubility in Dilute Acids

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml HCl 1 N.

Dissolve 10 mg of sample with 100 mL of 1 N HCl.

- Amati pemerian larutan.

Observe the description of the solution.

  - Identifikasi (R)/Identification (R)

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Serapan Inframerah/(Infrared Absorption)

- Zat Baku/Standard Substance

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Microcrystalline Cellulose pH 101 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

Mix and grind 8 mg of Microcrystalline Cellulose pH 101 working standard with 400 mg of dry Potassium Bromide in a mortar and pestle.

- Buat pellet Kalium Bromida.

Make Potassium Bromide pellets.

- Zat Uji/Sample Substance

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Microcrystalline Cellulose pH 101 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

Mix and grind 8 mg of Microcrystalline Cellulose pH 101 sample with 400 mg of dry Potassium Bromide in a mortar and pestle.

- Buat pellet Kalium Bromida.

Make Potassium Bromide pellets.

- Pengukuran/Measurement

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

Use an IR spectrophotometer to do "scanning" at a wavelength of 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

Compare the spectra of the sample substance  with the standard substance.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

Observe the two spectra, the infrared absorption spectrum of the sample substance  shows a maximum only at the same wavelength as the standard substance.

- Reaksi Kimia/Chemical Reaction

- Larutan Zink Klorida Iodinasi/Iodinated Zinc Chloride Solution

- Timbang 20 g zink klorida dan 6,5 g KI masukkan ke dalam gelas kimia.

Weigh 20 g of Zinc chloride and 6.5 g Potassium iodide into beaker glass.

- Larutkan menggunakan 10,5 ml Air Murni.

Dissolve with 10.5 mL of purified water.

- Tambahkan 0,5 g I2 dan kocok selama 15 menit.

Add 0.5 g Iodine and shake for 15 minutes.

- Pemeriksaan/Inspection

- Timbang 10 mg zat uji, tempatkan di atas kaca arloji.

Weigh 10 mg of the test substance, place it on a watch glass.

- Dispersikan dalam 2 ml larutan Zink Klorida Iodinasi

Disperse in 2 mL Iodinated Zinc Chloride Solution.

- Amati secara visual.

Observe viasually.

- Derajat Polimerisasi/Degree of Polymerization

      - Pemeriksaan/Inspection

- Timbang 1,3 g zat uji; masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

Weigh 1.3g of sample; put into a 250 ml Conical Flask.

- Tambahkan 25 ml Air Murni dan 25 ml larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M.

Add 25 mL of water and 25 mL of 1.0 M Cupriethylenediamine Hydroxide Solution.

- Segera bersihkan larutan dengan Gas Nitrogen.

Immediately, purge the solution with Nitrogen Gas.

- Tutup dengan penyumbat dan kocok dengan shaker sampai larut sempurna.

Close with stopper and shake on a shaker until completely dissolved.

- Tambahkan volume yang sesuai dari larutan uji ke dalam alat Cannon-Fenske 150 yang telah terkalibrasi.

Add an appropriate volume of the sample solution to a calibrated 150 Cannon Fenske.

- Biarkan larutan stabil pada suhu 25±0,1°C selama tidak kurang dari 5 menit.

Allow the solution equilibrate at 25±0.1°C for not less than 5 min.

- Catat waktu aliran antara 2 tanda pada viscometer dalam satuan detik (t).

Record the flow time between 2 marks on the viscometer in second (t).

- Hitung viskositas kinematis dari zat uji (KV1)

Calculate the kinematic Viscosity of sample (KV1).

- Lakukan pengukuran yang sama pada larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M dengan Viskometer Cannon Fenske 100 yang telah terkalibrasi. Hitung Hitung viskositas kinematis dari larutan tersebut (KV2).

Do the same measurement to 0.5 M Cupriethylenediamine Solution with a calibrated 100 Cannon Fenske. Calculate the kinematic Viscosity of the solution (KV2).

- Perhitungan/Calculation :

Viskositas Kinematis/Kinematic Viscosity

KV1	= t1 x k1

KV2	= t2 x k2

Viskositas Relatif/Relative Viscosity

ηrel   = (KV1)(KV2)

ηrel   = (KV1)(KV2)

Derajat Polimerisasi/Degree of Polymerization

P   = (95 x ηC )WU x 100 -SP100    x 100

P   = (95 x ηC )WU x 100 -SP100    x 100

Keterangan:

KV1		= Viskositas Kinematis  Zat Uji

Kinematic Viscosity of Sample (Kv1)

KV2		= Viskositas Kinematis larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

Kinematic Viscosity of 0.5 M Cupriethylenediamine Solution (KV2).

T1		= Waktu Aliran Zat Uji

Flow time of sample (s)

T2		= Waktu Aliran larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

Flow Time of 0.5 M Cupriethylenediamine Solution (s)

K1		= Viskometer Konstan Zat Uji

Viscometer Constant of sample

K2		= Viskometer Konstan larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

ηrel

ηrel

Viscometer Constant of 0.5 M Cupriethylenediamine Solution

ηc

ηc

= Viscosity Relative

= Intrinsic Viscosity in Reference Tables Section

SP		= Susut Pengeringan

Loss on Drying

P			= Derajat Polimerisasi

Degree of Polymerization

  - Sisa Pemijaran/Residue of ignition

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

Incandescent crucible at a temperature of 600 ± 50oC in the Furnace, for 30 minutes.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator dan timbang (Wo).

Cool the crucible in a desiccator before weighing it (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah di tara (Wa).

Weigh 1 - 2 g of sample, put it in a taraised crucible (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

Add 1 mL of concentrated sulfuric acid.

- Panaskan hingga mengarang sempurna.

Heat until sample substance is totally.

- Dinginkan, kemudian tambah 1 ml Asam Sulfat P.

Cool, than add 1 mL of concentrated sulfuric acid.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

Reheat until the white steam has dissipated.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

Until the charcoal burns away, incandescent in a furnace at a temperature of 600oC ± 50oC.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wa).

Allow to cool in desiccator, then weigh (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

If the amount of residue obtained exceeds the specified limit, moisten the residue again with 1 mL of Sulfuric Acid P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

Reheat until the white steam has dissipated.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

Incandescent in a furnace at a temperature of 600 ± 50 oC for 30 minutes.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

Allow to cool in desiccator, then weigh (Wb).

    - Perhitungan/Calculation :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan/Note :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Residue of ignition (%)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Weight of crucible + sample substance before ignition (grams)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Weight of crucible + sample substance after ignition (grams)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Weight of empty crucible (grams)

  - Konduktivitas/Conductivity

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Timbang  5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer Berasah 250 ml.

Weigh 5 g of the sample substance, put it in a 250 mL conical flask.

- Tambahkan 40 ml Air Murni.

Add 40 mL of Purified Water.

- Kocok menggunakan shaker selama 20 menit.

Shake using a shaker for 20 minutes.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm, kumpulkan filtratnya.

Centrifugation of the solution for 10 minutes at a speed of 2500 rpm, collect the supernatant.

- Lakukan pemeriksaan konduktivitas filtrat larutan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Conductivity Meter.

Follow the Conductivity Meter Equipment Work Instruction when inspecting conductivity of supernatant solution.

  - pH

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Gunakan filtrat yang diperoleh dalam uji konduktivitas.

Use supernatant obtained in the conductivity test.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

Follow the pH Meter Equipment Work Instructions when performing inspections.

  - Susut Pengeringan (R)/Loss on drying (R)

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC di dalam Oven, selama 30 menit.

Heat the weighing bottle at a temperature of 105oC in the Oven, for 30 minutes.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang seksama (Wo).

Allow to cool the weighing bottle in a desiccator for 5 – 15 minutes and weigh thoroughly (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

If the sample substance  is big crystals, mill it quickly to a particle size of ± 2 mm.

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang tadi (Wa).

Weigh carefully 1 - 2 g of sample, put it in a weighing bottle that has been weighed (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm – 10 mm.

Flatten the sample in the weighing bottle ± 5 mm – 10 mm.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC.

Put it in the oven at 105oC.

- Keringkan selama 3 jam.

Dry for 3 hours.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

Allow to cool in a desiccator for 5 - 15 minutes , then weighing (Wb).

    - Perhitungan/Calculation :

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan/Note :

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Loss on drying (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Weight of weighing bottle + sample before drying (grams)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Weight of weighing bottle + sample after drying (grams)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

Weight of empty weighing bottle (grams)

  - Bulk Density

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas ukur.

Weigh 2 g of sample, put into beaker glass.

- Ukur volume zat uji yang mengisi gelas ukur (untapped density).

Measure the volume of sample that fills the measuring cylinder (untapped density).

- Lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pengetukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Bulk Density Tester.

Continue the inspection for tapping by Follow the Work Instructions for Bulk Density Tester.

- Ukur volume zat uji setelah pengetukan (tapped density)

Measure the volume of sample after tapping (tapped density)

  - Distribusi Ukuran Partikel/Particle Size Distribution

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Ambil Mesh No. 60 dan No. 200.

Take Mesh No. 60 and No. 200.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker.

Follow the Sieve Shaker Equipment Work Instructions when performing inspections.

  - Zat Yang Larut Dalam Air/Water-Soluble Substances

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Timbang 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam Erlenmeyer Berasah 250 ml.

Weigh 5 g of sample (Wu), put into 250 mL conical flask.

- Tambahkan 80 ml Air Murni, aduk selama 10 menit menggunakan shaker.

Add 80 mL of purified water, shake for 10 minutes using shaker.

- Saring larutan melalui kertas saring Whatman No. 42.

Filter the solution through Whatman No. 42 filter paper.

- Tampung filtrat dalam cawan penguapan yang telah diketahui beratnya (Wo).

Collect the filtrate in a evaporating dish of knowing weight (Wo).

- Uapkan pada Waterbath hingga kering.

Evaporate on water bath until dry.

- Keringkan di dalam oven pada suhu 105oC selama 1 jam.

Dry in the oven at 105oC for 1 hour.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang (Wb).

Allow to cool in a desiccator for 5 – 15 minutes, then weight (Wb).

    - Perhitungan/Calculation :

ZLA = Wb -WoWu ×  100%

ZLA = Wb -WoWu ×  100%

Keterangan:

ZLA	=	Zat yang larut dalam air (%)

Water-Soluble Substances (%)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Weight of the sample substance weighed (grams)

Wb	= 	Berat cawan penguapan + residu (gram)

Weight of evaporating dish + residue (grams)

Wo	= 	Berat cawan penguapan kosong (gram)

Weight of empty evaporating dish (grams)

  - Zat yang Larut Dalam Eter/Eter-Soluble Substances

(Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pihak Ketiga/Eksternal)/(Inspection carried out by third hand/external)

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

- Siapkan rangkaian Kromatografi Kolom.

Prepare the apparatus of Chromatographic Kolom.

- Pasang kapas setinggi 5 cm sebagai lapisan paling bawah kolom kromatografi.

Attach cotton as high as 5 cm as the bottom layer of the chromatography column.

- Tambahkan silica diatas lapisan kapas sekitar setengah Kolom.

Add silica about a half of the Kolom.

- Basahi silica dengan larutan Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter). Buang kelebihan larutan.

Wet silica with Peroxide-free Ether (Diethyl Ether) Solution. Remove excess solution.

- Tambahkan 50 ml larutan  Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter) ke dalam kromatografi kolom.

Add 50 mL of Peroxide-free Eter (Diethyl Eter) Solution to Chromatographic Kolom.

- Kumpulkan filtrat ke dalam cawan penguapan yang telah ditimbang (A1)

Collect the filtrate to a evaporating dish.

- Masukkan 10 g sampel ke dalam Kromatografi Kolom.

Put 10 g of sample to Chromatographic Kolom.

- Tambahkan 50 ml larutan  Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter) ke dalam kromatografi kolom.

Add 50 mL of Peroxide-free Eter (Diethyl Eter) Solution to Chromatographic Kolom.

- Kumpulkan filtrat ke dalam cawan penguapan yang telah ditimbang (B1)

Collect the filtrate to a evaporating dish.

- Biarkan filtrat dalam kedua cawan tersebut menguap dengan aliran udara di lemari asam.

Let the filtrate evaporate with a current of air in a fumehood.

- Setelah semua eter menguap, keringkan residu dalam oven pada suhu 105°C selama 30 menit.

After all the Eter has evaporated, dry residu in a oven at 105°C for 30 min.

- Dinginkan dalam desikator dan timbang kedua cawan tersebut. (A2 dan B2)

Cool in a desiccator, and weigh.

    - Perhitungan/Calculation :

ZLE = (B2-B1-A2-A1)Wu ×  100%

ZLE = (B2-B1-A2-A1)Wu ×  100%

Keterangan:

ZLE	=	Zat yang larut dalam Eter (%)

Eter-Soluble Substances (%)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Weight of the sample substance weighed (grams)

A1	= 	Berat cawan penguapan kosong untuk blanko (gram)

Weight of empty evaporating dish (grams)

A2	= 	Berat cawan penguapan + residu eter sebagai blanko (gram)

Weight of evaporating dish + residue (grams)

B1	= 	Berat cawan penguapan kosong untuk sample (gram)

Weight of empty evaporating dish (grams)

B2	= 	Berat cawan penguapan + residu sampel (gram)

Weight of evaporating dish + residue (grams)

  - Batas Mikroba (R)/Microbial Limit Test (R)

    - Syarat/Requirement :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

Microcrystalline Cellulose pH 101 Raw Material specifications are met a requirement (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja/Procedure :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

Follow the Microbial Limit Test Procedure when inspecting (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lampiran (Attachment) | No. Dokumen (Document No) | Judul Dokumen (Document Title) | Tanggal Efektif (Effective Date) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review/ Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-101 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| I-QC-01-101 | 01 | 13 JUL 2022 | Perubahan templet dokumen; Poin 3; Poin 6; Poin 7; Penerima distribusi; Penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan Changes to document templates, changes to point 3; Point 6 ; Point 7; distribution recipient ; Elimination of points Packaging and storage | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru Document review following the latest kompendia and rules |
| I-QC-01-101 | 02 | 01 SEP 2022 | - Perubahan poin 6; poin 7 Change of point 6; 7 points - Penghapusan logam berat Heavy metal removal | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44, NF 39, 2021) Document review following the latest references (USP 44, NF 39, 2021) |
| I-QC-01-101 | 03 | 17 MAR 2023 | - Penambahan alat dan bahan Add Tool and material - Penambahan parameter derajat Derajat Polimerisasi dan Zat Yang Larut Dalam Eter Add Degree of Polymerization and Ether-Soluble Substances parameter | Review dokumen Document review |
| I-QC-01-101 | 04 |  | Penambahan pemerian benda asing Add Extraneous object Description | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB