- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Colloidal Silicon Dioxide dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik | 14. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 15. | Desikator |
| 3. | Tabung Reaksi | 16. | Cawan Platina |
| 4. | Labu Ukur | 17. | Furnace |
| 5. | Rangkaian Alat Refluks | 18. | Batang Pengaduk |
| 6. | Pembakar Bunsen | 19. | Pipet Ukur |
| 7. | pH Meter | 20. | Tabung Nessler |
| 8. | Gelas Ukur | 21. | Botol Pereaksi Warna Cokelat |
| 9. | Hot Plate | 22. | Magnetic Stirrer |
| 10. | Pompa Vaccum | 23. | Cawan pijar |
| 11. | Kaca Masir | 24. | Penjepit Cawan |
| 12. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 25. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 13. | Rangkaian Alat Uji Arsen | 26. | Pembakar Bunsen |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 13. | Etanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Hidroksida P | 14. | Eter |
| 3. | Kalium Karbonat Anhidrat | 15. | Natrium Fosfat Dibasa LP |
| 4. | HNO3 P; 2 N | 16. | H2SO4 0,02 N |

| 5. | HCl 3 N; 0,02 N | 17. | Natrium Hidroksida P |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Barium Klorida LP | 18. | Amonium Molibdat |
| 7. | AgNO3 0,1 N | 19. | O-Tolidine |
| 8. | Silicomolibdat kuning | 20. | Asam Asetat Glasial |
| 9. | Kalium Iodida | 21. | Isopropil Alkohol |
| 10. | Timah (II) Klorida | 22. | Arsen Trioksida P |
| 11. | Asam Sulfat P | 23. | Granular Zinc |
| 12. | Perak Dietilditiokarbamat | 24. | Asam Flourida P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml HCl P, H2SO4 P, HNO3  P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Fluorida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml HF P dalam gelas kimia plastik 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkali Hidroksida Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml NaOH 1 N panas dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja:

- Uji identifikasi A

- Pembuatan Amonium Molibdat LP

- Timbang 6,5 g serbuk halus Asam Molibdat P.

- Masukkan kedalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan campuran 14 ml Air Murni dan 14,5 ml NH4OH P.

- Aduk hingga larut, lalu dinginkan.

- Tambahkan secara perlahan-lahan larutan tersebut sambil terus diaduk, kedalam campuran 32 ml HNO3 P dan 40 ml Air Murni yang sudah didinginkan.

- Biarkan campuran selama 48 jam.

- Saring melalui kaca masir dengan porositas halus.

- Masukkan kedalam botol pereaksi warna cokelat (terlindung dari cahaya).

- Cek kondisi larutan selama penyimpanan, dengan cara sebagai berikut :

- Tambahkan 2 ml Natrium Fosfat Dibasa LP kedalam 5 ml Amonium Molibdat LP

- Amati pemerian larutan.

- Jangan digunakan jika segera terbentuk endapan kuning yang melimpah atau setelah sedikit pemanasan.

- Jika selama penyimpanan terbentuk endapan, maka gunakan filtratnya saja.

- Pemeriksaan

  - Timbang seksama 5 mg zat uji, masukkan kedalam cawan platina.

  - Campurkan dengan 200 mg Kalium Karbonat Anhidrat.

  - Pijarkan cawan tersebut dengan bantuan pembakar bunsen selama 10 menit, kemudian dinginkan.

  - Segera larutkan lelehan tersebut dengan 2 ml Air Murni, panaskan jika perlu.

  - Secara perlahan tambahkan 2 ml Amonium Molibdat LP.

  - Amati warna yang dihasilkan.

- Uji Identifikasi B

- Teteskan 1 tetes larutan yang dihasilkan pada identifikasi A pada kertas saring, lalu uapkan pelarutnya.

- Tambahkan 1 tetes larutan O-Tolidine jenuh dalam Asam Asetat Glasial.

- Tempatkan kertas tadi di atas gelas kimia berisi 20 ml larutan Amonium Hidroksida 6 N.

- Amati warna pada kertas saring.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja:

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni, kocok dengan menggunakan Magnetic Stirrer.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja:

- Panaskan cawan platina pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan platina dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan platina yang telah diketahui beratnya (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam cawan platina.

- Masukkan ke dalam oven, panaskan pada suhu 105 ± 2oC.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Zat uji sisa pemeriksaan parameter Susut Pengeringan, selanjutnya digunakan untuk pemeriksaan parameter Susut Pemijaran.

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP	= 	Susut pengeringan

Wa	= 	Berat cawan platina + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat cawan platina + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat cawan platina kosong (gram)

  - Susut Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan platina berisi zat uji sisa pemeriksaan parameter Susut Pengeringan di dalam Furnace pada suhu 1000 ± 25oC, selama 3 jam.

- Dinginkan cawan platina selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wd).

SuPn= Wb-WdWb-Wo × 100%

Perhitungan:

Keterangan:

SuPn	= 	Susut Pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan platina kosong (gram)

Wb	= 	Berat cawan platina + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wd	= 	Berat cawan platina + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Arsen

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja:

      - Pembuatan Larutan

- Larutan Persediaan Arsen Trioksida

- Timbang 1 g Natrium Hidroksida, larutkan dalam 5 ml Air Murni.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Timbang 132,0 g Arsen Trioksida P yang sudah dikeringkan pada suhu 105oC selama 1 jam.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang telah berisi larutan Natrium Hidroksida.

- Netralkan dengan penambahan Asam Sulfat 2 N.

- Tambahkan kembali 10 ml Asam Sulfat 2 N, kemudian tambahkan Air Murni bebas CO2 hingga tanda batas volume.

- Kemudian kocok hingga homogen.

- Larutan Baku Arsen

- Pipet 10 ml larutan Stok Arsen Trioksida ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 10 ml Asam Sulfat 2 N.

- Kemudian tambahkan Air Murni bebas CO2 hingga tanda batas volume. Lalu kocok hingga homogenkan.

- Simpan dalam botol pereaksi kaca dan dapat digunakan maksimal selama 3 hari.

(Konsentrasi larutan 1 g Arsen)

- Larutan Baku

- Pipet 3,0 ml Larutan Baku Arsen ke dalam labu generator (a).

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 35 ml.

- Larutan Sampel

- Timbang 2,5 g zat uji ke dalam labu refluks; tambahkan 50 ml HCl 3 N.

- Refluks selama 30 menit menggunakan kondensor air.

- Dinginkan dan saring hasil refluks dengan bantuan kompresor.

- Masukkan filtrat ke dalam labu ukur 100 ml.

- Cuci labu refluks dan penyaringan dengan air panas.

- Dinginkan dan encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 15,0 ml larutan sampel tambahkan 3 ml HCl P ke dalam labu generator (a).

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume air 35 ml.

      - Pemeriksaan

Preparasi masing- masing larutan baku dan larutan sampel sebagai berikut :

- Tambahkan 2 ml Kalium Iodida LP; 0,5 ml Timah (II) Klorida LP; dan 1 ml Isopropil Alkohol.

- Aduk hingga tercampur. Diamkan dalam suhu kamar selama 30 menit.

- Masukkan 2 gumpal kapas yang telah direndam dalam larutan Timbal Asetat Jenuh ke dalam unit scrubber (c) dengan jarak 2 mm antara dua gumpalan.

- Lumasi kedua sambungan (b) dan (d) dengan pelumas yang sesuai untuk pelarut organik, dan sambungkan scrubber dengan tabung absorber (e).

- Pipet 3 ml Perak Dietilditiokarbamat ke tabung absorber (e).

- Tambahkan 3 g Granular Zinc (Mesh 20) ke campuran di dalam generator arsen (a).

- Sesegera mungkin sambungkan generator arsen (a) dengan ke unit scrubber (c).

- Biarkan evolusi hidrogen dan pembentukan warna berlangsung pada suhu kamar selama 45 menit.

- Putar labu secara perlahan dengan interval waktu tiap 10 menit.

- Lepaskan sambungan tabung absorber dari generator arsen dan unit scrubber.

- Pindahkan larutan absorpsi ke dalam sel absorpsi berukuran 1 cm.

- Warna merah yang dihasilkan oleh Larutan uji tidak lebih intensif dari yang dihasilkan Larutan baku.

- Bila diperlukan atau diinginkan, ukur absorpsi pada panjang gelombang maksimum antara 535 nm dan 540 nm menggunakan spektrofotometer yang sesuai atau kolorimeter, menggunakan perak dietilditiokarbamat LP sebagai blangko.

Catatan: Zat kimia pengganggu logam atau garam logam seperti Kromium, Kobalt, Tembaga, Raksa, Molibdenum, Nikel, Valadium Dan Perak dapat mengganggu pelepasan Arsen. Antimon dalam bentuk stibin menghasilkan pengganggu positif pada pembentukan warna menggunakan perak dietilditiokarbamat LP. Bila diperkirakan terdapat antimon, warna merah yang dihasilkan dalam dua larutan perak dietilditiokarbamat dapat dibandingkan pada panjang gelombang serapan maksimum antara 535 nm dan 540 nm menggunakan kolorimeter yang sesuai, dimana pada panjang gelombang ini gangguan yang disebabkan oleh stibin dapat diabaikan.

Catatan: Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan laboratorium eksternal.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan platina pada suhu 1000 ± 25oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan platina selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam cawan platina kosong tadi (Wa).

- Tambahkan 3 tetes Asam Sulfat P dan tambahkan Alkohol P secukupnya sampai membasahi seluruh zat uji.

- Tambahkan 15 ml Asam Fluorida P.

- Panaskan cawan platina di atas Hotplate dengan suhu 95 - 105oC secara hati-hati hingga larutan mengering.

- Panaskan kembali cawan platina dengan pembakar Bunsen hingga cawan platina berwarna merah.

- Pijarkan cawan platina tersebut di dalam Furnace pada suhu 1000 ± 25°C, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan platina selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang (Wb).

- Jika residu masih ada, ulangi pemeriksaan dari langkah penambahan 15 ml Asam Flourida.

- Berat yang hilang pada sampel kadar, yang sebelumnya dipijarkan pada 1000 ± 25°C, mewakili berat SiO2.

    - Perhitungan:

%SiO= Wa-WbWa-Wo × 100%(100%-SuPn) 100%

Keterangan:

% SiO2	= 	Kadar SiO2 (%)

Wo	= 	Berat cawan platina kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan platina + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan platina + zat uji setelah pemijaran (gram)

SuPn	=   Susut Pemijaran (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Colloidal Silicon Dioxide (S-QC-01-092)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-111 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-111 | 01 | 08 DEC 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan redaksi; Referensi; Alat dan Bahan; Poin 7; Daftar distribusi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-111 | 02 | 17 MAR 2023 | Perubahan pada alat dan bahan; Perubahan pada parameter kelarutan, uji identifikasi, susut pengeringan, susut pemijaran, arsen; Penghilangan parameter klorida dan sulfat | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-111 | 03 |  | Penambahan point uji batas mikroba |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB