- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku tambahan Microcrystalline Cellulose PH 101 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Microcrystalline Cellulose pH 101 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 17. | pH Meter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 18. | Desikator |
| 3. | Spektrofotometer IR | 19. | Cawan Pijar |
| 4. | Oven | 20. | Furnace |
| 5. | Erlenmeyer Berasah | 21. | Cawan Penguapan |
| 6. | Pipet Tetes | 22. | Botol Timbang |
| 7. | Gelas Ukur | 23. | Kertas Saring Whatman No. 42 |
| 8. | Bulk Density | 24. | Kaca Arloji |
| 9. | Sieve Shaker | 25. | Conductivity Meter |
| 10. | Centrifuge | 26. | Hot Plate |
| 11. | Magnetic Stirrer | 27. | Shaker |
| 12. | Lumpang dan Alu | 28. | Penjepit Cawan |
| 13. | Mesh No. 60 | 29. | Waterbath |
| 14. | Mesh No. 200 | 30. | Erlenmeyer |
| 15. | Mikroskop | 31. | Termometer |
| 16. | Cannon-Fenske 100 dan 150 | 32 | Kromatografi Kolom |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 8. | Iodin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Baku Kerja Microcrystalline Cellulose pH 101 | 9. | Zink Klorida |
| 3. | Asam Klorida 1 N | 10. | Asam Sulfat P |
| 4. | Kalium Iodida | 11. | Etanol |
| 5. | Larutan Natrium Hidroksida (1 dalam 20) | 12. | Kalium Bromida P Kering |
| 6. | Cuprietilendiamin Hidroksida | 13. | Gas Nitrogen |
| 7. | Eter Bebas Peroksida | 14. | Silika |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

      - Organoleptis

Amati secara visual (Organoleptis).

      - Benda Asing

- Cari benda asing yang terdapat dalam zat uji dan kumpulkan.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemeriksaan alat Mikroskop.

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Larutan NaOH (1 dalam 20)

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml NaOH (1 dalam 20).

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Pelarut Organik

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol P.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Encer

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml HCl 1 N.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Microcrystalline Cellulose pH 101 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Microcrystalline Cellulose pH 101 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Reaksi Kimia

- Larutan Zink Klorida Iodinasi

- Timbang 20 g zink klorida dan 6,5 g KI masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan menggunakan 10,5 ml Air Murni.

- Tambahkan 0,5 g I2 dan kocok selama 15 menit.

- Pemeriksaan

- Timbang 10 mg zat uji, tempatkan di atas kaca arloji.

- Dispersikan dalam 2 ml larutan Zink Klorida Iodinasi

- Amati secara visual.

- Derajat Polimerisasi

      - Pemeriksaan

- Timbang 1,3 g zat uji; masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 25 ml Air Murni dan 25 ml larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M.

- Segera bersihkan larutan dengan Gas Nitrogen.

- Tutup dengan penyumbat dan kocok dengan shaker sampai larut sempurna.

- Tambahkan volume yang sesuai dari larutan uji ke dalam alat Cannon-Fenske 150 yang telah terkalibrasi.

- Biarkan larutan stabil pada suhu 25±0,1°C selama tidak kurang dari 5 menit.

- Catat waktu aliran antara 2 tanda pada viscometer dalam satuan detik (t).

- Hitung viskositas kinematis dari zat uji (KV1)

- Lakukan pengukuran yang sama pada larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M dengan Viskometer Cannon Fenske 100 yang telah terkalibrasi. Hitung Hitung viskositas kinematis dari larutan tersebut (KV2).

- Perhitungan:

Viskositas Kinematis

KV1	= t1 x k1

KV2	= t2 x k2

Viskositas Relatif

ηrel   = (KV1)(KV2)

Derajat Polimerisasi

P   = (95 x ηC )WU x 100 -SP100    x 100

Keterangan:

KV1		= Viskositas Kinematis  Zat Uji

KV2		= Viskositas Kinematis larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

T1		= Waktu Aliran Zat Uji

T2		= Waktu Aliran larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

K1		= Viskometer Konstan Zat Uji

ηrel

K2		= Viskometer Konstan larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

ηc

= Viscosity Relative

= Intrinsic Viscosity in Reference Tables Section

SP		= Susut Pengeringan

P			= Derajat Polimerisasi

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah di tara (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan hingga mengarang sempurna.

- Dinginkan, kemudian tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Konduktivitas

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Timbang  5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer Berasah 250 ml.

- Tambahkan 40 ml Air Murni.

- Kocok menggunakan shaker selama 20 menit.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm, kumpulkan filtratnya.

- Lakukan pemeriksaan konduktivitas filtrat larutan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Conductivity Meter.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Gunakan filtrat yang diperoleh dalam uji konduktivitas.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang tadi (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm – 10 mm.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Bulk Density

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas ukur.

- Ukur volume zat uji yang mengisi gelas ukur (untapped density).

- Lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pengetukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Bulk Density Tester.

- Ukur volume zat uji setelah pengetukan (tapped density)

    - Perhitungan:

Keterangan:

BD   = Bulk Density (g/ml)

Wu  = Berat Uji (g)

Vu   = Volume Uji (ml)

  - Distribusi Ukuran Partikel

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Ambil Mesh No. 60 dan No. 200.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker.

    - Perhitungan:

Wse = Wa - Wo

Lolos = Wu - Wse Wu x 100%

Tertahan =  Wse Wu x 100%

Keterangan:

Wa		= Berat Mesh + zat uji setelah pengayakan (gram)

Wo		= Berat Mesh kosong (gram)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Wse		= Berat zat uji yang tertahan di Mesh (gram)

  - Zat Yang Larut Dalam Air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Timbang 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam Erlenmeyer Berasah 250 ml.

- Tambahkan 80 ml Air Murni, aduk selama 10 menit menggunakan shaker.

- Saring larutan melalui kertas saring Whatman No. 42.

- Panaskan cawan penguapan pada suhu 105oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan penguapan dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Tampung filtrat dalam cawan penguapan yang telah diketahui beratnya.

- Uapkan pada Waterbath hingga kering.

- Keringkan di dalam oven pada suhu 105oC selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

ZLA = Wb -WoWu ×  100%

Keterangan:

ZLA	=	Zat yang larut dalam air (%)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Wb	= 	Berat cawan penguapan + residu (gram)

Wo	= 	Berat cawan penguapan kosong (gram)

  - Zat yang Larut Dalam Eter

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

- Siapkan rangkaian Kromatografi Kolom.

- Pasang kapas setinggi 5 cm sebagai lapisan paling bawah kolom kromatografi.

- Tambahkan silica diatas lapisan kapas sekitar setengah Kolom.

- Basahi silica dengan larutan Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter). Buang kelebihan larutan.

- Panaskan cawan penguapan pada suhu 105oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan penguapan dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang seksama.

- Tambahkan 50 ml larutan  Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter) ke dalam kromatografi kolom.

- Kumpulkan filtrat ke dalam cawan penguapan yang telah ditimbang (A1).

- Masukkan 10 g sampel ke dalam Kromatografi Kolom.

- Tambahkan 50 ml larutan  Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter) ke dalam kromatografi kolom.

- Kumpulkan filtrat ke dalam cawan penguapan yang telah ditimbang (B1).

- Biarkan filtrat dalam kedua cawan tersebut menguap dengan aliran udara di lemari asam.

- Setelah semua eter menguap, keringkan residu dalam oven pada suhu 105°C selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator dan timbang kedua cawan tersebut. (A2 dan B2).

    - Perhitungan:

ZLE = (B2-B1-A2-A1)Wu ×  100%

Keterangan:

ZLE	=	Zat yang larut dalam Eter (%)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

A1	= 	Berat cawan penguapan kosong untuk blanko (gram)

A2	= 	Berat cawan penguapan + residu eter sebagai blanko (gram)

B1	= 	Berat cawan penguapan kosong untuk sample (gram)

B2	= 	Berat cawan penguapan + residu sampel (gram)

  - Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose pH 101 (S-QC-01-102).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-101 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-101 | 01 | 13 JUL 2022 | Perubahan templet dokumen; Poin 3; Poin 6; Poin 7; Penerima distribusi; Penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-101 | 02 | 01 SEP 2022 | - Perubahan poin 6; poin 7 - Penghapusan logam berat | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44, NF 39, 2021) |
| I-QC-01-101 | 03 | 29 SEP 2023 | - Penambahan alat dan bahan - Penambahan parameter derajat Derajat Polimerisasi dan Zat Yang Larut Dalam Eter | Review dokumen |
| I-QC-01-101 | 04 |  | Menghilangkan bahasa inggris | Review Dokumen mengikuti format terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB