- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Botol Timbang | 16. | Pipet Tetes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 17. | Pipet Ukur |
| 3. | Cawan Pijar | 18. | Spektrofotometer IR |
| 4. | Desikator | 19. | Timbangan Analitik |
| 5. | Furnace | 20. | Viskometer |
| 6. | Gelas Kimia | 21. | Lumpang dan Alu |
| 7. | Gelas Ukur | 22. | Gas Chromatography (GC) |
| 8. | Hot Plate | 23. | Kolom GC: DB-624 30 m x 0,53 mm; 3 µm |
| 9. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 24. | Mikropipet |
| 10. | Kaca Arloji | 25. | Pipet Seukuran |
| 11. | Labu Ukur | 26. | Reaction Vial |
| 12. | Magnetic Stirrer | 27. | Syringe |
| 13. | Oven Vakum | 28. | Tip Mikropipet |
| 14. | Penjepit Cawan | 29. | Vial GC |
| 15. | pH meter | 30. | Waterbath |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 9. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat P | 10. | Asam Nitrat P |
| 3. | Kalium Bromida P | 11. | Alkohol |
| 4. | Hydrogen Floride P | 12. | Air bebas CO2 |
| 5. | Adipic Acid | 13. | Methylcyclohexane |
| 6. | Hydroiodic Acid | 14. | Mineral Oil |
| 7. | Isopropyl Iodide | 15. | o-xylene |
| 8. | Kloroform | 16. | Propilen Glikol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Panas

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air murni panas dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Dingin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni dingin dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Propilen Glikol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Propilen Glikol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Reaksi Kimia

- Timbang 1 gram zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Pipet 1 ml larutan tersebut ke atas sebuah kaca arloji, lalu uapkan.

- Amati.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 1-2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambahkan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, lalu dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Silika

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Tambahkan beberapa tetes Air Murni pada residu yang diperoleh pada pemeriksaan Sisa Pemijaran.

- Tambahkan secara perlahan 5 ml HF.

- Uapkan di atas Hotplate hingga hampir kering, lalu dinginkan.

- Tambahkan 5 ml HF dan 0,5 ml Asam Sulfat P, kemudian uapkan hingga hampir kering.

- Secara perlahan, naikkan suhu Hotplate hingga seluruh asam menguap.

- Pijarkan di dalam Furnace, pada suhu 1000oC.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

    - Perhitungan:

%Silica= Wsi-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

| %Silica | = | Kadar Silica (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong pada pemeriksaan Sisa Pemijaran (gram) |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran pada pemeriksaan Sisa Pemijaran (gram) |

  - Timbal

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Persiapan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

      - Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni;  aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Taburkan secara perlahan 1,0 gram zat uji ke dalam gelas kimia yang berisi 100 ml air bebas CO2 mendidih.

- Aduk menggunakan Magnetic Stirer sampai larut, lalu biarkan dingin hingga suhu ruang.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven Vakum, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 20 kapsul, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Masukkan ke dalam Oven Vakum dengan suhu 105 ± 2oC.

- Keringkan selama 4 jam dalam keadaan vakum.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Viskositas

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Timbang 10 g zat uji, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia berisi 90 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Lakukan pemeriksaan kekentalan sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Viskometer Spindel MS-DIN 19 atau Spindel 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

Suhu		:	25°C

Spindel MS-DIN 19	:	Shear Rate 193 s-1

Spindel 1		:	Kecepatan 6 rpm

Waktu		: 	60 detik

  - Gugus Hydroxypropoxy

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

- Sistem Kromatografi Gas:

Metoda	:	GC-Direct Inject

Kolom	:	DB-624 30 m x 0,53 mm; 3 µm

Gas Pembawa	:	Helium

Average Velocity	:	5,2 cm/s (constant linear velocity)

Split Ratio	:	50:1

Detektor	:	FID

Volume Penyuntikan	:	2 µl

Suhu Detektor	:	280°C

Suhu Injektor	:	180°C

Suhu Kolom	:	Gradient

| Kenaikan Suhu (°C/menit) | Suhu (°C) | Holding Time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 40 | 3 |
| 10 | 100 | 0 |
| 50 | 250 | 3 |

- Blangko

Gunakan o-xylene sebagai blanko

- Larutan Internal Standar

- Pipet 1 ml Methylcyclohexane, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan o-xylene hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Standar

- Timbang 60 mg Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2000 µl Larutan Internal Standar dan 1,0 ml Hydroiodic Acid.

- Tutup Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wso).

- Injek 25 µl Isopropyl Iodide ke dalam Reaction Vial tersebut dengan menggunakan syringe, kocok hingga homogen.

- Kemudian timbang kembali Reaction Vial tersebut (Wsb).

- Hitung selisih Wsb dan Wso sebagai bobot dari Isopropyl Iodide.

- Setelah terpisah menjadi 2 fasa, ambil fasa atas dengan menggunakan syringe yang telah didinginkan. Kemudian masukkan ke dalam Vial GC.

- Larutan Uji

- Timbang 30 mg zat uji (Wu) yang telah dikeringkan dan 60 mg Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2000 µl Larutan Internal Standar dan 1,0 ml Hydroiodic Acid.

- Tutup Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wuo).

- Panaskan Reaction Vial tersebut pada suhu 115°C selama 70 menit sambil dilakukan pengadukan yang berkelanjutan.

- Dinginkan Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wub).

- Jika selisih penimbangan Wub dan Wuo lebih dari 10 mg, maka lakukan preparasi ulang.

- Setelah terpisah menjadi 2 fasa, ambil fasa atas dengan menggunakan syringe yang telah didinginkan. Kemudian masukkan ke dalam Vial GC.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara puncak Isopropyl Iodide dan Methylcyclohexane > 2 |
| %RSD | %RSD puncak larutan standar < 10,0% |

- Perhitungan:

F= LA1 × (Wsb -Wso)LA2 × 100 × B%

Faktor Respon:

Keterangan:

F	=	Faktor Respon

LA1	=	Luas area Methylcyclohexane dalam larutan standar

Wsb	=	Berat  Reaction Vial + Isopropyl Iodide (mg)

Wso	=	Berat  Reaction Vial (mg)

LA2	=	Luas area Isopropy Iodide dalam larutan standar

B	=	Kadar Isopropy Iodide (%)

Gugus Hydroxypropoxy:

GH= LA4 × F× 75,1 × 1,15LA3 × Wu × 170,0 × 100%

Keterangan :

GH	=	Gugus Hydroxypropoxy (%)

LA4	=	Luas area Isopropy Iodide dalam larutan uji

F	=	Faktor Respon yang dihitung di atas

75,1	=	Massa Molar Gugus Hydroxypropoxy

1,15	=	Faktor koreksi untuk mengkorelasikan hasil dengan metode pengujian sebelumnya diganti dengan metode ini

LA3	=	Luas area Methylcyclohexane dalam larutan uji

Wu	=	Berat zat uji kering yang ditimbang (mg)

170,0	=	Massa Molar Isopropy Iodide

  - Uji Batasa Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-295 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB