- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Croscarmellose Sodium dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Croscarmellose Sodium sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik | 14. | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 15. | Gelas Ukur |
| 3. | Tabung Reaksi | 16. | Corong Buchner |
| 4. | pH Meter | 17. | Pipet Tetes |
| 5. | Oven | 18. | Erlenmeyer Berasah |
| 6. | Botol Timbang | 19. | Buret |
| 7. | Desikator | 20. | Magnetic Stirrer |
| 8. | Furnace | 21. | Hot Plate |
| 9. | Pipet Ukur | 22. | Gelas Ukur Berasah |
| 10. | Kertas Saring | 23. | Penjepit Cawan |
| 11. | Autotitrator | 24. | Tangas air |
| 12. | Spektrofotometer UV-Vis | 25. | Kawat Platina |
| 13. | Spektrofotometer Inframerah |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 10. | Natrium Klorida (1 dalam 10) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 11. | Natrium Hidroksida 0,1 N LV |
| 3. | Biru Metilen (1 : 250.000) | 12. | Asam Klorida 0,1 N LV |
| 4. | m-Ungu Kresol LP | 13. | Asam Sulfat P |
| 5. | 1-Naftol | 14. | 2,7-Dihidroksinaftalen |
| 6. | Perak Nitrat 0,1 N | 15. | Asam Glikolat |
| 7. | Asam Asetat Glasial | 16. | Aseton |
| 8. | Kalium Bromida P | 17. | Kalium Karbonat 15% |
| 9. | Kalium Piroantimonat LP |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 gram zat uji dengan 30  - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutan 10 mg zat uji dalam 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutan 10 mg zat uji dalam 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutan 10 mg zat uji dalam 100 ml Metanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutan 10 mg zat uji dalam 100 ml Aseton dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutan 10 mg zat uji dalam 100 ml Kloroform dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

  - Uji Identifikasi Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Crosscarmellose Sodium dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Uji Identifikasi B

## Campurkan 1 g zat uji dengan 100 ml Larutan Biru Metilen (1 dalam 250.000).

## Aduk campuran dan biarkan mengendap.

## Amati secara visual.

  - Uji Identifikasi C

- Larutkan residu dari parameter Sisa pemijaran menggunakan 2 ml Air murni, ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Kalim Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih : Tidak ada endapan muncul.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP, panaskan hingga mendidih.

- Dinginkan di air es, apabila diperlukan gosok bagian dalam tabung reaksi dengan batang pengaduk : Muncul endapan pekat.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, lalu dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo ×100%(100%-SP) x 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

SP    =  Susut Pengeringan (%)

  - Natrium Klorida dan Natrium Glikolat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

- Natrium Klorida

      - Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

      - Tambah 50 ml Air murni dan 5 ml Hidrogen Peroksida 30%, panaskan di atas water bath selama 20 menit, aduk secara berkala.

      - Dinginkan, lalu tambah 100 ml Air murni dan 10 ml Asam Nitrat 10%.

      - Titrasi dengan Perak Nitrat 0,05 N menggunakan indikator Eosin hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda.

Perhitungan:

C= Vu x N x 584,4Wu x (100%-SP)

Keterangan:

| C = | Kadar Natrium Klorida (%) |
| --- | --- |
| 584,4= | Faktor ekivalensi Natrium Klorida |
| Vu = | Volume Perak Nitrat 0,05 N (ml) |
| SP = | Susut pengeringan (%) |
| Wu = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

- Natrium Glycolate

      - Larutan 2,7 – Dihydroxynaphtalene

- Timbang 50 mg 2,7-Dihydroxynapthalene, masukkan ke dalam botol pereaksi gelap

500 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan 500 ml Asam Sulfat P, kocok hingga homogen.

- Larutan dapat digunakan selama 30 hari.

(Apabila larutan berwarna kuning artinya larutan stabil, dan apabila larutan berubah warna menjadi gelap maka buat larutan baru dengan Asam Sulfat yang berbeda origin)

  - Larutan Stok Standar

- Timbang 100 mg Asam Glikolat ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan Air murni sampai dengan tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Stok Standar: 1mg/ml)

  - Larutan Standar A

- Pipet 1 ml Larutan stok standar ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air Murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial, aduk perlahan.

- Encerkan dengan Aseton sampai dengan tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Panaskan labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit dengan tujuan menghilangkan Acetone. Pastikan mulut labu ukur tidak dalam keadaan tertutup.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Kemudian tambahkan kembali 15 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Panaskan kembali labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat Pekat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan standar A: 0,0008 mg/ml)

  - Larutan Standar B

- Pipet 2 ml Larutan stok standar ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air Murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial, aduk perlahan.

- Encerkan dengan Aseton sampai dengan tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Panaskan labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit dengan tujuan menghilangkan Acetone. Pastikan mulut labu ukur tidak dalam keadaan tertutup.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Kemudian tambahkan kembali 15 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Panaskan kembali labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat Pekat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan standar B: 0,0016 mg/ml)

  - Larutan Standar C

- Pipet 3 ml Larutan stok standar ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air Murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial, aduk perlahan.

- Encerkan dengan Aseton sampai dengan tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Panaskan labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit dengan tujuan menghilangkan Acetone. Pastikan mulut labu ukur tidak dalam keadaan tertutup.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Kemudian tambahkan kembali 15 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Panaskan kembali labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat Pekat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan standar C: 0,0024 mg/ml)

  - Larutan Standar D

- Pipet 4 ml Larutan stok standar ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air Murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial, aduk perlahan.

- Encerkan dengan Aseton sampai dengan tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Panaskan labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit dengan tujuan menghilangkan Acetone. Pastikan mulut labu ukur tidak dalam keadaan tertutup.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Kemudian tambahkan kembali 15 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Panaskan kembali labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat Pekat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan standar D: 0,0032 mg/ml)

  - Larutan Uji

      - Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

      - Basahi dengan 5 ml Asam asetat glasial dan 5 ml Air murni. Aduk menggunakan batang pengaduk selama 15 menit.

      - Tambahkan 50 ml Aseton secara perlahan sambil diaduk.

      - Tambahkan 1 g Natrium klorida, dan aduk selama 2 menit (untuk memastikan pengendapan Karboksimetilselulosa yang sempurna).

      - Saring menggunakan kertas saring (lembut dan berpori besar) yang sebelumnya telah dibasahi oleh Aseton, tampung dalam labu ukur 100 ml.

      - Cuci padatan menggunakan 30 ml Aseton, kemudian tambahkan Aseton sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Pipet 2 ml larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Panaskan labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit dengan tujuan menghilangkan Acetone. Pastikan mulut labu ukur tidak dalam keadaan tertutup.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Kemudian tambahkan kembali 15 ml 2,7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Panaskan kembali labu ukur di dalam waterbath pada suhu 70°C selama 20 menit.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat Pekat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

  - Pengukuran

      - Ukur absorbansi larutan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 540 nm.

      - Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi Kerja Pemakaian Spektrofotometri UV-Vis.

Perhitungan:

C= 12,9 x WsWu x (100%-SP)

Keterangan:

Cu		= Cemaran Organik Natrium Glycolate

12,9	= Faktor konversi asam glycolate terhadap Natrium Glycolate

Ws		= Berat standar yang ditimbang

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang

SP		= Susut Pengeringan

  - Bahan yang Larut dalam Air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

      - Timbang 10 g zat uji (W2), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

      - Dispersikan dalam 800 ml Air Murni.

      - Pada 30 menit pertama, setiap 10 menit larutan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 menit.

      - Biarkan selama satu jam lagi, atau sentrifus, jika perlu.

      - Endap-tuangkan 200 ml larutan ke corong buchner yang dilapisi kertas saring.

      - Masukkan 150 ml filtrat ke dalam gelas kimia 250 ml yang telah dipanaskan pada suhu 105oC, didinginkan, dan ditimbang (W3).

      - Kisatkan filtrat di atas hot plate hingga volume sedikit mungkin tapi tidak sampai kering.

      - Keringkan pada suhu 105oC selama 4 jam.

      - Dinginkan ke dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang berat residu (W1).

    - Perhitungan:

W1= Wb-Wo

W3= Wf-Wo

BLA= [100 × W1 × 800+ W2]W2 × W3 × [1-0,01 × b]

Keterangan:

BLA	= 	Bahan yang Larut dalam Air (%)

W1	= 	Berat residu (g)

W2	= 	Berat zat uji yang ditimbang (g)

W3	= 	Berat filtrat (gram)

b	= 	Susut Pengeringan (%)

Wo	=   Berat gelas kimia kosong (g)

Wb	=	Berat gelas kimia + residu (g)

Wf	=	Berat gelas kimia + filtrat (g)

  - Derajat Substitusi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

      - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer Berasah 500 ml.

      - Tambahkan 300 ml larutan NaCl (1 dalam 10).

      - Tambahkan melalui buret 25 ml NaOH 0,1 N LV.

      - Tutup erlenmeyer dan biarkan selama 5 menit sambil dikocok sesekali.

      - Tambahkan 5 tetes m-Ungu Kresol  dan 15 ml HCl 0,1 N LV melalui buret, tutup Erlenmeyer berasah dan kocok.

      - Jika larutan berwarna ungu, tambahkan HCl 0,1 N LV hingga larutan berwarna kuning (kocok pada setiap penambahannya).

      - Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N LV hingga titik akhir berwarna ungu.

    - Perhitungan:

Miliekivalen basa yang digunakan untuk menetralkan 1 gram Croscarmellose Sodium dihitung terhadap berat kering :

M=V ×N ×100 %100% -SP

Derajat Substitusi Asam Carboxymethyl

A=1150 × M[7102-412 × M-80 × C]

Derajat Substitusi Natrium Carboxymethyl:

S=162+58 × A × C[7102-80 × C]

Derajat Substitusi :

DS=A+S

Keterangan :

V		=	Volume Titrasi (mL)

N		=	Konsentrasi NaOH yang digunakan sebagai peniter (N)

M  	= 	Milliekivalen basa yang digunakan untuk menetralkan 1 gram zat uji dihitung terhadap berat kering (mek)

C		= 	Persentase Sisa Pemijaran (%)

A		=	Derajat substitusi Asam Carboxymethyl

S		= 	Derajat substitusi Natrium Carboxymethyl

DS		= 	Derajat substitusi total

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm – 10 mm.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC.

- Keringkan selama 6 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP		= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

      - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

      - Tambahkan 100 ml Air Murni.

      - Aduk selama 5 menit.

      - Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH meter.

  - Volume Pengendapan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

      - Masukkan 75 ml Air Murni ke dalam gelas ukur berasah 100 ml.

      - Tambahkan 3 x 0,5 g zat uji, tutup dan kocok setiap kali penambahan.

      - Tambahkan Air Murni hingga 100 ml, kocok kembali hingga homogen.

      - Biarkan selama 4 jam. Catat volume pengendapan.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Croscarmellose Sodium (S-QC-01-128).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-127 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-127 | 01 | 01 SEP 2022 | - Perubahan templet dokumen; poin 1; poin 3; poin 5; poin 6; poin 7; Penerima distribusi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru (USP 44, NF 39, 2021) |
| I-QC-01-127 | 02 | 17 MAR 2023 | Perubahan pada proses instruksi kerja | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-127 | 03 | 12 APR 2023 | Perubahan Poin 6; Poin Identifikasi | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-127 | 04 |  | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan cara kerja natrium klorida, natrium glycolat, | Review dokumen sesuai referensi terbaru USP 46 NF 41 (2023) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB