- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Kollidon CL dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Kollidon CL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 16. | Membran filter 0,3 μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Botol timbang | 17. | #### Spektrofotometer UV-Vis |  |
| - 3 | Desikator | 18. | HPLC |  |
| - 4 | #### Erlenmeyer | 19. | Waterbath |  |
| - 5 | #### Gelas kimia | 20. | Spektrofotometer IR |  |
| - 6 | #### Mesh no. 230 | 21. | #### Tabung reaksi |  |
| - 7 | #### Cawan pijar | 22. | #### Furnace |  |
|  | #### Magnetic stirrer | 23. | #### Timbangan analitik |  |
|  | #### Membran filter 0,45 μm | 23. | #### Gelas ukur |  |
|  | #### Oven | 25. | #### Buret |  |
|  | #### Kjedahl Tester | 26. | #### Kolom C18 (L1); 4,0 mm x 25 cm; 5 μm |  |
|  | #### Pipet tetes | 27. | #### Syringe filter |  |
|  | #### Tabung Nessler | 28. | #### Oven Vakum |  |
|  | #### Pipet ukur | 29. | #### Shaker |  |
|  | #### Cawan Penguapan | 30. | #### Ultrasonic bath |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 11. | Etanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amilum LP | 12. | Iodium 0,1 N |  |
| - 3 | Asam Sulfat P | 13. | Titanium Triklorida |  |
|  | Baku kerja Kollidon CL | 14. | Vinylpyrrolidinone |  |
|  | Kalium Bromide for IR Spectroscopy. | 15. | Vinyl Acetate |  |

|  | Metanol | 16. | Natrium Hidroksida | dihid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asam Borat | 17. | Metil Biru |  |
|  | Tablet Kjedahl | 18. | Metil Merah |  |
|  | Asam Klorida | 19. | Asetonitril |  |
|  | Asam Peroksida |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air murni ke dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol ke dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Metanol ke dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Kollidon CL dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut; spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, kemudian kocok.

- Tambahkan 0,1 ml Iodium 0,1 N dan kocok selama 30 detik.

- Tambahkan 1 ml Amilum LP, kocok hingga homogen; tidak terjadi warna biru.

- Uji Identifikasi C

- Masukkan 10 ml Air Murni ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 0,1 g zat zat uji, kemudian kocok; terbentuk suspensi, dan tidak ada larutan jernih yang diperoleh dalam 15 menit.

- Uji Identifikasi D (Uji Ukuran Partikel)

- Panaskan mesh No. 230 pada suhu 105 ± 2˚C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan mesh No. 230 dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 20 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 1000 ml.

- Tambahkan 500 ml Air murni, kocok menggunakan shaker selama 30 menit.

- Tuang suspensi ke dalam mesh no. 230 yang sudah diketahui beratnya. Cuci dan bilas mesh dengan Air murni sampai filtratnya bersih.

      - Keringkan saringan dan sisa sampel pada suhu 105˚C selama 5 jam dalam oven vakum.

      - Dinginkan dalam desikator selama 30 menit, dan timbang.

Perhitungan

Residu Pengayakan Partikel = (Wb-Wo)Wu × 100%(100%-Sp) × 100%

Keterangan:

Wo	= Berat mesh kosong (g)

Wb	= Berat mesh + residu (g)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (g)

Sp	= Susut pengeringan (%)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

      - Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

      - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

      - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

      - Timbang seksama 0,5 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

      - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

      - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

      - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

      - Keringkan selama 3 jam.

      - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP = Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

      - Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

      - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

      - Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

      - Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

      - Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

      - Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

      - Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

      - Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn = Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Peroksida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Titanium Trichlorde-Sulfuric Acid TS

- Ukur 20 ml larutan Titanium Trichloride, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 13 ml Asam Sulfat P.

- Tambahkan tetes demi tetes Asam Peroksida 30% sampai larutan berubah warna menjadi kuning.

- Panaskan di atas waterbath sampai terbentuk asap berwarna putih.

- Dinginkan hingga suhu ruang, kemudian encerkan dengan 20 ml Air Murni.

- Panaskan kembali di atas waterbath hingga larutan menjadi tidak berwarna.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Pindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Bilas bagian dalam Erlenmeyer dengan Air Murni, masukkan juga air bilasan ke dalam labu ukur.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Asam Sulfat 13%

- Tambahkan 50 ml Air Murni, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 13,26 ml larutan Asam Sulfat P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Pipet 25 ml larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml larutan Titanium Trichloride- Sulfuric Acid.

- Kocok hingga homogen.

- Diamkan larutan selama ± 30 menit.

- Larutan Blanko

- Pipet 25 ml larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml Asam Sulfat P 13%.

- Kocok hingga homogen.

- Diamkan larutan selama ± 30 menit.

- Pengukuran

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Spektrofotometri UV-Vis

- Ukur absorbansi larutan uji terhadap blanko menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 405 nm.

    - Pehitungan :

Peroksida = Absorban Uji – Absorban Blanko

  - Vinylpyrrolidinone

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

              - Fase Gerak

- Buat campuran Air murni : Asetonitril (90:10) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Degas selama ± 10 menit.

  - Larutan Stok Vinylpyrrolidinone

- Timbang 10 mg Reference Standar Vinylpyrrolidinone, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone: 0,1 mg/ml)

  - Larutan Stok Vinylacetate

- Timbang 50 mg Reference Standar Vinylacetate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Vinylacetate: 5 mg/ml)

  - Larutan Uji Kesesuain Sistem (UKS)

- Pipet 1 ml Larutan stok Vinylpirrolidinone dan 1 ml larutan stok Vinylacetate; masukkan ke dalam satu labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone: 0,001 mg/ml; Konsentrasi Vinylacetate: 0,05 mg/ml)

- Larutan Standar

- Pipet 2,5 ml Larutan stok Vinylpyrrolidinone; masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Standar: 0,00025 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan fasa gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 60 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Pipet 250 μl larutan stok Vinylpyrrolidonone ke dalam labu ukur yang sama.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji: 25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      		: C18 (L1); 4,0 mm x 25 cm; 5 μm

Suhu kolom                            		: 40°C

Panjang gelombang detector	: UV 235 nm

Laju Alir                               		: 1,0 ml/menit

Volume injeksi                     	   	: 50 μl

Fase Gerak		: Air murni : Acetonitrile (90:10)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi | R ≥ 2,0% antara Vinylpyrrolidinone dan Vinyl acetate |

    - Perhitungan:

C=LuLs×CsCu×B%

Keterangan:

C	= Kadar Vinylpyrrolidinone yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Vinylpyrrolidinone pada larutan uji

Ls	= Luas area Vinylpyrrolidinone pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi Vinylpyrrolidinone pada larutan baku (mg vinylpyrrolidinone100×2,51000)

Cu	= Konsentrasi Kollidon Cl pada larutan uji (mg Kollidon Cl100)

  - Kadar Nitrogen

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

        - Larutan Natrium Hidroksida 40%

- Timbang 200 gram natrium hidroksida ke dalam labu ukur 500 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Analisa

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Kjedahl.

- Tambahkan 5 g tablet kjedahl.

- Tambahkan 25 ml Asam sulfat melalui dinding labu.

- Lakukan destruksi pada suhu 400°C selama 1,5 jam; larutan bewarna hijau muda jernih.

- Setelah dingin, tambahkan larutan Natrium Hidroksida 40% hingga larutan bewarna coklat, kemudian tambahkan 30 ml larutan Asam Borat 4%.

- Lakukan destilasi, tampung destilat dalam labu Erlenmeyer yang telah ditambahkan 20 ml HCl 0,1 N.

- Titrasi destilat dengan NaOH 0,1 N LV, menggunakan indikator metil merah – metil biru (1 : 1) hingga warna hijau kebiruan.

- Lakukan titrasi blanko.

Tiap ml NaOH 0,1 setara dengan 14,01 µg Nitrogen

    - Pehitungan :

Cu = Vb-Vu x N x 14,01Wu×100%(100 %-SP)×100%

Keterangan:

Cu		= Kadar nitrogen (%)

Vb		= Volume titrasi larutan blanko (ml)

Vu		= Volume titrasi larutan uji (ml)

14,01	= Kesetaraan 1 ml NaOH 0,1 N terhadap nitrogen

N		= Normalitas larutan volumetrik NaOH (N)

Sp		= Susut pengeringan (%)

  - Zat Terlarut dalam Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

- Panaskan cawan penguapan pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan penguapan dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 10 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 40 ml Air murni, aduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam.

- Pindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml. Encerkan hingga tanda batas menggunakan Air murni.

- Kocok hingga homogen, biarkan mengendap.

- Saring 100 ml larutan supernatan jernih dengan membrane filter 3,0 µm dan 0,45 µm (susun bertumpuk).

- Sambil menyaring aduk larutan di atas filter secara manual untuk mempermudah penyaringan, hati-hati agar tidak merusak membran.

- Ambil 15 ml filtrat, masukkan ke dalam cawan penguapan yang telah diketahui beratnya.

- Uapkan di atas waterbath hingga kering. Kemudian lanjut keringkan pada suhu 110°C selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

ZLA = (Wb-Wo)Wu × 10015 × 100%

Keterangan :

ZLA	= Zat Terlarut dalam Air (%)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Wo		= Berat cawan penguapan kosong (gram)

Wb		= Berat cawan penguapan + residu (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kollidon CL (S-QC-01-185).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-178 | 00 | 26 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-178 | 01 | 29 SEP 2023 | Penambahan alat dan bahan; Perubahan referensi; Penambahan parameter Kelarutan, Uji Identifikasi B, Identifikasi C, Identifikasi D (Ukuran Partikel), Susut Pengeringan, Sisa Pemijaran, Peroksida, Vynilpyrrolidinone, Kadar Nitrogen, Zat Terlarut dalam Air | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-178 | 02 |  | - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan perhitungan Vinylpyrrolidinone - Penambahan daftar distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML