- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Botol Timbang | 16. | Mikropipet |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 17. | Oven Vacuum |
| 3. | Cawan Pijar | 18. | Penjepit Cawan |
| 4. | Desikator | 19. | pH meter |
| 5. | Furnace | 20. | Pipet Seukuran |
| 6. | Gas Chromatography (GC) | 21. | Pipet Tetes |
| 7. | Gelas Kimia | 22. | Pipet Ukur |
| 8. | Gelas Ukur | 23. | Reaction Vial |
| 9. | Hotplate | 24. | Spektrofotometer IR |
| 10. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 25. | Syringe |
| 11. | Kaca Arloji | 26. | Timbangan Analitik |
| 12. | Kolom GC: DB-624 30 m x 0,53 mm; 3 µm | 27. | Tip Mikropipet |
| 13. | Labu Ukur | 28. | Vial GC |
| 14. | Lumpang dan Alu | 29. | Viskometer |
| 15. | Magnetic Stirrer | 30. | Waterbath |

  - Bahan:

| 1. | Adipic Acid | 8. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Air Murni | 9. | Isopropyl Iodide |
| 3. | Alkohol | 10. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 4. | Asam Fluorida P | 11. | Kloroform |
| 5. | Asam Nitrat P | 12. | Methylcyclohexane |
| 6. | Asam Sulfat P | 13. | o-xylene |
| 7. | Hydroiodic Acid | 14. | Propilen Glikol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air Panas

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni panas dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Dingin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni dingin dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Propilen Glikol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Propilen Glikol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut; spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Pipet 1 ml larutan tersebut, simpan larutan di atas sebuah kaca arloji, lalu uapkan.

- Amati : Terbentuk lapisan tipis.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambahkan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, lalu dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn =Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Silika

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

(Catatan : Jika tertera pada label dan residu pemeriksaan parameter Sisa Pemijaran lebih dari 0,2%; lakukan pemeriksaan parameter Silica).

- Basahi residu yang diperoleh dari pemeriksaan Sisa Pemijaran dengan Air Murni.

- Tambahkan secara perlahan 5 ml Asam Fluorida P.

- Uapkan larutan uji di atas waterbath hingga mengering, lalu dinginkan.

- Tambahkan kembali 5 ml Asam Fluorida dan 0,5 ml Asam Sulfat P.

- Uapkan kembali larutan uji hingga mengering.

- Secara perlahan, naikkan suhu waterbath hingga seluruh asam habis menguap.

- Pijarkan cawan pijar di dalam Furnace, pada suhu 1000oC ± 25°C.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang saksama (Wsi).

    - Perhitungan :

Si =Wsi-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

| Si | = | Kadar Silika (%) |
| --- | --- | --- |
| Wsi | = | Berat cawan pijar + residu (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong pada pemeriksaan Sisa Pemijaran (gram) |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran pada pemeriksaan Sisa Pemijaran (gram) |

  - Timbal

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

- Persiapan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi 100 ml Air Murni mendidih bebas karbondioksida.

- Aduk menggunakan Magnetic Stirer sampai larut, lalu biarkan dingin hingga suhu ruang.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa-WbWa-Wo× 100%

Keterangan :

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 10 g zat uji, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia berisi 90 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Lakukan pemeriksaan kekentalan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viscometer Spindle MS-DIN 19 atau Spindle 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

Suhu		:	25°C

Spindle MS-DIN 19		:	Shear Rate 193 s-1

Spindle 1		:	Kecepatan 6 rpm

Waktu		: 	60 detik

  - Gugus Hydroxypropoxy

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295)

    - Cara Kerja :

- Larutan Blangko

Gunakan o-xylene sebagai blangko.

- Larutan Baku Internal

- Pipet 1 ml Methylcyclohexane, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan o-xylene hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 60 mg Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2000 µl Larutan Baku Internal dan 1,0 ml Hydroiodic Acid.

- Tutup Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wso).

- Injek 25 µl Isopropyl Iodide ke dalam Reaction Vial tersebut dengan menggunakan syringe, kocok hingga homogen.

- Kemudian timbang kembali Reaction Vial tersebut (Wsb).

- Hitung selisih Wsb dan Wso sebagai bobot dari Isopropyl Iodide.

- Setelah terpisah menjadi 2 fasa, ambil fasa atas dengan menggunakan syringe yang telah didinginkan, masukkan ke dalam Vial GC.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 30 mg zat uji (Wu) yang telah dikeringkan dan 60 mg Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2000 µl Larutan Baku Internal dan 1,0 ml Hydroiodic Acid.

- Tutup Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wuo).

- Panaskan Reaction Vial tersebut pada suhu 115°C selama 70 menit sambil dilakukan pengadukan yang berkelanjutan.

- Dinginkan Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wub).

- Jika selisih penimbangan Wub dan Wuo lebih dari 10 mg, maka lakukan preparasi ulang.

- Setelah terpisah menjadi 2 fasa, ambil fasa atas dengan menggunakan syringe yang telah didinginkan, masukkan ke dalam Vial GC.

- Sistem Kromatografi Gas

Metoda	:	GC-Direct Inject

Kolom	:	DB-624 30 m x 0,53 mm; 3 µm

Gas Pembawa	:	Helium

Average Velocity	:	5,2 cm/s (constant linear velocity)

Split Ratio	:	50:1

Detektor	:	FID

Volume Injeksi	:	2 µl

Suhu Detektor	:	280°C

Suhu Injektor	:	180°C

Suhu Kolom	:	Gradient

| Kenaikan Suhu (°C/menit) | Suhu Akhir (°C) | Holding Time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 40 | 3 |
| 10 | 100 | 0 |
| 50 | 250 | 3 |

- Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Antara puncak Isopropyl Iodide dan Methylcyclohexane ≥ 2,0 |
| %RSD | % RSD puncak larutan standar ≤ 10,0 % |

- Perhitungan :

- Faktor Respon :

F = LA1 × (Wsb-Wso)LA2× 100 × B%

Keterangan :

| F | = | Faktor Respon |
| --- | --- | --- |
| LA1 | = | Luas area Methylcyclohexane dalam larutan baku |
| Wsb | = | Berat Reaction Vial + Isopropyl Iodide (mg) |
| Wso | = | Berat Reaction Vial (mg) |
| LA2 | = | Luas area Isopropy Iodide dalam larutan baku |
| B% | = | Kadar Isopropy Iodide (%) |

- Gugus Hydroxypropoxy :

GH = LA4 × F × 75,1 × 1,15LA3 × Wu × 170,0× 100%

Keterangan :

| GH | = | Gugus Hydroxypropoxy (%) |
| --- | --- | --- |
| LA4 | = | Luas area Isopropyl Iodide dalam larutan uji |
| F | = | Faktor respon yang telah diperhitungkan |
| 75,1 | = | Massa molar Gugus Hydroxypropoxy |
| 1,15 | = | Faktor koreksi |
| B% | = | Kadar Isopropy Iodide (%) |
| LA3 | = | Luas area Methylcyclohexane dalam larutan uji |
| Wu | = | Berat zat uji kering yang ditimbang (mg) |
| 170 | = | Massa Molar Isopropyl Iodide |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) (S-QC-01-295).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-295 | 00 | 20 OCT 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-295 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja Identifikasi, Silika, TimbaL, Ph dan Kekentalan - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA