- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Methocel K100M dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Methocel K100M sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), 84-86;

  - Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

  - RnD Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. |  | Batang Pengaduk | 16. | Oven |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Botol Timbang | 17. | Penjepit Cawan |  |  |
| 3. |  | Buret | 18. | Pipa Kapiler |  |  |
| 4. |  | Cawan Pijar | 19. | Pipet Seukuran |  |  |
| 5. |  | Desikator | 20. | Pipet Tetes |  |  |
| 6. |  | Furnace | 21. | Pipet Ukur |  |  |
| 7. |  | Gas Chromatography (GC) | 22. | Reaction Vial |  |  |
| 8. |  | Gelas Kimia | 23. | Syringe Filter 0,2 μm |  |  |
| 9. |  | Gelas Ukur | 24. | Tabung Nessler |  |  |
| 10. | Kolom G1 ; 30 m × 0.53 mm; 3 µm. |  | 25. | Tabung Reaksi |  |  |  |
| 11. | Labu Erlenmeyer |  | 26. | Timbangan Analitik |  |  |  |
| 12. | Labu Ukur |  | 27. | Ultrasonic Bath |  |  |  |
| 13. 14. | Melting Point Membran Filter 0.2 µm |  | 28. 29. | Viskometer Waterbath |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  | 7. |  | Isopropyl Iodide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Adipic Acid |  | 8. |  | Kloroform |  |
| 3. | Asam Sulfat |  | 9. |  | Methyl Iodide |  |
| 4. | Etanol | 10. |  | n-Octane |  |  |
| 5. | Eter | 11. |  | O-Xylene |  |  |
| 6. | Hydriodic Acid |  |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 84 – 86

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 84 – 86

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 84 – 86

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan dengan perlahan-lahan ke dalam permukaan gelas kimia yang berisi 100 ml Air Murni.

- Biarkan hingga terdispersi.

- Ketuk permukaan gelas kimia untuk menjamin zat sudah terdispersi sempurna.

- Biarkan larutan selama 1 – 2 menit.

- Uji Identifikasi B

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi 100 ml Air Murni mendidih.

- Aduk menggunakan magnetic stirrer dengan panjang 25 mm : Terbentuk zat berbentuk bubur, tetapi bahan yang berbentuk serbuk tidak larut.

- Dinginkan zat berbentuk bubur pada suhu 10°C dan lanjutkan pengadukan dengan menggunakan magnetic stirrer : Terbentuk larutan jernih atau agak keruh dengan kekentalan bergantung pada tingkat viskositas.

- Uji Identifikasi C

- Pipet 0.1 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 9 ml campuran Asam Sulfat dan Air murni (9 dalam 10), kocok hingga larut.

- Panaskan di atas waterbath selama tepat 3 menit.

- Segera dinginkan dalam tangas es, dan tambahkan dengan hati-hati 0.6 ml Ninhydrin LP.

- Kocok hingga tercampur, biarkan hingga suhu ruang : Warna merah yang pertama muncul berubah menjadi ungu dalam jangka waktu 100 menit.

- Uji Identifikasi D

- Tuangkan 2 – 3 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan secara perlahan melalui dinding tabung Nessler.

- Biarkan bagian air menguap : Terbentuk lapisan film jernih di dinding tabung.

- Uji Identifikasi E

- Ambil 50 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Masukkan termometer ke dalam larutan, aduk larutan sambil dipanaskan.

- Atur suhu dengan menaikkan secara perlahan-lahan sekitar rentang 2°C – 5°C per menit.

- Tentukan suhu di mana penggumpalan mulai terjadi, dan tetapkan suhu ini sebagai suhu flokulasi : Suhu flokulasi lebih dari 50°C.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 84 – 86

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa- WbWa-Wo ×100 %

Keterangan :

| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 84 – 86

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Kekentalan

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 84 – 86

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 10 g zat uji yang telah dikeringkan, ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Tambahkan Air Murni panas hingga berat menjadi 500 g.

- Tutup gelas kimia, aduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 400 rpm selama 10 – 20 menit sampai benar-benar larut secara merata, ikut sertakan padatan yang masih menempel di gelas kimia.

- Lanjutkan aduk menggunakan magnetic stirrer di dalam tangas air dingin dengan suhu dibawah 10°C selama 20 – 40 menit.

- Jika diperlukan, tambahkan Air Murni dingin untuk membuat berat tetap 500 g.

- Jika diperlukan, sentrifugasi larutan untuk memisahkan gelembung yang terperangkap. Apabila terdapat busa, singkirkan dengan spatula.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Spindle dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tipe LV

Suhu			: 20°C

Spindle			: MS-DIN 19

Kecepatan Putar	: 805.75 s-1

- Tipe CR

Suhu			: 20°C

Spindle			: L-4

Kecepatan Putar	: 3 rpm

- Lakukan pembacaan sebanyak 3 kali dengan masing-masing pembacaan dilakukan selama 2 menit.

  - pH

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 84 – 86

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

- Gunakan larutan uji pada pemeriksaan parameter Kekentalan.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter; pengukuran dilakukan setelah elektroda terrcelup dalam larutan selama 5 ± 0.5 menit.

  - Kadar

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 84 - 86

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

- Pelarut

Gunakan o-xylene sebagai pelarut.

- Larutan Baku Internal

- Pipet 4 ml n-octane, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan o-xylene hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 60 mg Adipic Acid, masukkan ke dalam reaction vial.

- Tambahkan 2 mL Hydriodic Acid dan 2,0 ml Larutan Baku Internal.

- Tutup reaction vial tersebut, kemudian timbang (W0).

- Tambahkan 20 µl Isopropyl Iodide ke dalam reaction vial tersebut dengan menggunakan syringe, kemudian timbang (W1).

- Hitung berat Isopropyl Iodide yang ditambahkan berdasarkan selisihnya.

- Tambahkan 45 µl Methyl Iodide ke dalam reaction vial tersebut dengan menggunakan syringe, kemudian timbang (W2).

- Hitung berat Methyl Iodide yang ditambahkan berdasarkan selisihnya.

- Kocok reaction vial dengan hati-hati.

- Setelah terpisah menjadi 2 fasa, ambil fasa atas dengan menggunakan syringe yang telah didinginkan, masukkan ke dalam vial GC.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 65 mg zat uji, masukkan ke dalam reaction vial.

- Tambahkan 60 mg Adipic Acid.

- Tambahkan 2 mL Hyroiodic Acid dan 2.0 ml Larutan Baku Internal.

- Tutup reaction vial tersebut, kemudian timbang (W0).

- Panaskan pada suhu 130°C ± 2°C selama 60 menit. Lakukan pengadukan secara berkala.

- Dinginkan reaction vial lalu timbang kembali (W1), pastikan perbedaan massa kurang dari 26 mg (jika perbedaan lebih dari 26 mg, ulangi pembuatan larutan uji).

- Setelah terpisah menjadi 2 fasa, ambil fasa atas menggunakan syringe yang telah didinginkan, masukkan ke dalam vial GC.

- Sistem Kromatografi Gas

Metoda			: GC – Direct Inject

Kolom			: G1 ; 30 m × 0.53 mm; 3 µm

Gas Pembawa	: Helium atau Nitrogen

Flow Rate			: 4.3 ml/menit (Disesuaikan hingga waktu retensi baku internal ± 10

menit)

Split Ratio		: 40 : 1

Detektor			: FID atau TCD

Volume Injeksi	: 2 µl

Suhu Detektor	: 280 °C

Suhu Injektor	: 250 °C

Suhu Kolom		:

| Kenaikan Suhu (°C/menit) | Suhu Akhir (°C) | Holding Time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 50 | 3 |
| 10 | 100 | 0 |
| 34.9 | 250 | 8 |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi (R) | R > 5,0 antara puncak Methyl Iodide, Isopropyl Iodide, dan n-octane |
| %RSD | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |

    - Perhitungan :

- Kadar Hidroksipropoksi

C= RuaRsa×(W1-W0)Wu×100%(100%-SP)×44.17

Keterangan :

| C | = | Kadar Hidroksipropoksi dalam Bahan Baku Methocel K100M yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Rua | = | Rasio antara luas area puncak Isopropyl Iodide dengan n-Octane dalam larutan uji |
| Rsa | = | Rasio antara luas area puncak Isopropyl Iodide dengan n-Octane dalam larutan baku |
| W1 | = | Berat reaction vial + Isopropyl Iodide pada larutan baku (gram) |
| W0 | = | Berat reaction vial kosong pada larutan baku (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

- Kadar Metoksi

C= RubRsb×(W2-W1)Wu×100%(100%-SP)×21.864

Keterangan :

| C | = | Kadar Metoksi dalam Bahan Baku Methocel K100M yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Rub | = | Rasio antara luas area puncak Methyl Iodide dengan n-Octane dalam larutan uji |
| Rsb | = | Rasio antara luas area puncak Methyl Iodide dengan n-Octane dalam larutan baku |
| W2 | = | Berat reaction vial + Methyl Iodide pada larutan baku (gram) |
| W1 | = | Berat reaction vial + Isopropyl Iodide pada larutan baku (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bahan Baku Methocel K100M (S-QC-01-345)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.     Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.     Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-345 | 00 |  | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-345 | 01 |  | Perubahan Cara Kerja Identifikasi dan Kekentalan | Mengikuti Referensi Terbaru |

# 10. Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

11.   Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA