- Tujuan /Objective

Menunjukkan deskripsi spesifikasi dari bahan pengemas PVC Rigid Film 149 mm untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specification description of PVC Rigid Film 149 mm Packaging Material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan pengemas PVC Rigid Film 149 mm yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

To explain specific description of PVC Rigid Film 149 mm Packaging Material which is used for manufacture process in PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan /Material Specification

PVC RIGID FILM 149 MM

Sinonim / Synonyms			: -

Kode material/ Material code		: 33002023

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Warna Color |  | Transparan, tidak berwarna sampai kebiruan Transparent, Colorless to bluish | PT. Kimia Farma |
|  | Tekstur Texture |  | Polos Plain | PT. Kimia Farma |
| 2 | Bahan Material |  | PVC (Polyvinyl Klorida) PVC (Polyvinyl Chloride) | PT. Kimia Farma |
| 3 | Tebal Thickness | µm | 280.00 – 320.00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Lebar Width | mm | 148.00 – 150.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Diameter Roll Roll Diameter |  |  |  |
|  | Dalam Roll Roll inner | mm | 70.00 – 76.00 | PT. Kimia Farma |
|  | Luar Roll Roll outer | mm | Tidak lebih dari 400 Not more than 400 |  |
| 6 | Berat bahan per m2 Material Weight per m2 | g/m2 | 391.00 – 425.00 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Rigid Film-IR spektrum Rigid Film- IR Spectrum |  | Sesuai Contoh Refere to the sample | PT. Kimia Farma |
| 8 | Dicoba di mesin Blister Trial Status on Blistering Machine |  | Baik Good | PT. Kimia Farma |

| Produsen Manufacturer | : | PT. Sinar Goldsindo |
| --- | --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SDDR

Controlled Copy :

- AMPT

- AMPM

- SOK

- SPBK