- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifikasi dari bahan pengemas PVDC Rigid Film 125 mm untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specification description of PVDC Rigid Film 125 mm Packaging Material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan pengemas PVDC Rigid Film 125 mm yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

To explain specific description of PVDC Rigid Film 125 mm Packaging Material which is used for manufacture process in PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan /Material Specification

PVDC RIGID FILM 125 MM

Sinonim / Synonyms			: -

Kode material/ Material code		: 33003281

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Warna Color |  | Transparan, tidak berwarna sampai kebiruan Transparent, Colorless to bluish | PT. Kimia Farma |
|  | Tekstur Texture |  | Polos Plain | PT. Kimia Farma |
| 2 | Bahan Material |  | PVDC (Poliviniliden Klorida) PVDC (Poliviniliden Chloride) | PT. Kimia Farma |
| 3 | Tebal Thickness | µm | 271.00 – 300.00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Lebar Width | mm | 124.00 – 126.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Diameter roll Luar Roll Roll outer Dalam roll Roll inner | mm mm | Tidak lebih dari 400 Not more than 400 70.00 – 76.00 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Berat bahan per m2 Material Weight per m2 | g/m2 | 380.00 – 420.00 g/m2 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Rigid Film-IR spektrum Rigid Film- IR Spectrum |  | Sesuai standar Refere to the sample | PT. Kimia Farma |
| 8 | Dicoba di mesin Blister Trial Status on Blistering Machine |  | Baik Good | PT. Kimia Farma |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SDDR

Controlled Copy :

- AMPT

- AMPM

- SOK

- SPBK